| Hole | From (m) | To (m) | Interval (m) | Copper (%) | Gold (g/t) | Silver (g/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TH-1 | 15.54 | 21.00 | 5.46 | 0.14 | 0.14 | 3.0 |
| TH-1 | 115.82 | 119.18 | 3.35 | 0.30 | 0.30 | 2.3 |
| TH-2 | 23.53 | 42.12 | 18.59 | 1.94 | 0.87 | 14.6 |
| TH-4 | 54.89 | 65.32 | 10.43 | 1.25 | 0.65 | 9.7 |
| TH-6 | 57.36 | 70.10 | 12.74 | 1.05 | NR | NR |
| TH-7 | 91.84 | 97.72 | 5.88 | 0.17 | 0.15 | 3.7 |
| TH-8 | 60.81 | 69.28 | 8.47 | 0.76 | 0.71 | 7.3 |
| including | 62.79 | 67.09 | 4.30 | 1.27 | 0.81 | 10.6 |
| TH-9 | 53.34 | 66.96 | 13.62 | 0.42 | 0.30 | 4.8 |
| including | 64.07 | 65.01 | 0.94 | 3.06 | 0.86 | 20.2 |
| TH-12 | 143.65 | 143.86 | 0.21 | 2.42 | 3.0 | 16.1 |
| TH-12 | 169.62 | 170.08 | 0.46 | 1.38 | 1.8 | 0.8 |
| TH-13 | 170.08 | 171.36 | 1.28 | 0.36 | 0.08 | NR |
| TH-15 | 111.80 | 114.79 | 2.99 | 0.20 | 0.19 | 3.4 |
| HA-1 | 52.38 | 53.69 | 1.31 | 2.70 | 0.86 | 35.7 |
| HA-1 | 59.61 | 60.71 | 1.10 | 3.72 | 0.80 | 18.7 |
| HA-1 | 101.24 | 104.18 | 2.94 | 0.45 | 0.32 | 4.4 |
| HA-2 | 23.09 | 30.88 | 7.79 | 1.98 | 0.67 | 14.4 |
| HA-3 | 14.63 | 17.51 | 2.88 | 0.56 | 0.20 | 7.0 |
| HA-4 | 19.28 | 20.61 | 2.29 | 1.29 | 0.35 | 10.5 |
| HA-4 | 24.95 | 29.96 | 5.01 | 0.62 | 0.33 | 13.6 |
| HA-5 | 22.97 | 25.08 | 2.11 | 0.54 | 0.23 | 4.7 |
| DDH-11-01 | 2.95 | 16.65 | 13.70 | 0.41 | 0.25 | 3.84 |
| Including | 9.69 | 12.02 | 2.33 | 1.24 | 0.87 | 12.95 |
|  | 125.67 | 142.60 | 16.93 | 0.22 | 1.76 | 1.75 |
| Including | 125.67 | 133.17 | 7.50 | 0.43 | 3.35 | 3.55 |
| Including | 125.67 | 127.67 | 2.00 | 0.01 | 9.44 | 1.04 |
| DDH-11-02 | 28.01 | 30.45 | 2.44 | 0.52 | 0.72 | 4.15 |
|  | 36.58 | 39.25 | 2.67 | 1.18 | 0.56 | 11.62 |
| DDH-11-03 | 58.28 | 66.78 | 8.50 | 1.62 | 0.54 | 9.30 |
|  | 88.28 | 90.70 | 2.42 | 1.87 | 0.64 | 17.74 |
|  | 130.00 | 132.45 | 2.45 | 0.72 | 0.18 | 6.79 |
| DDH-11-04 | 57.39 | 62.53 | 5.15 | 0.95 | 0.84 | 5.64 |
|  | 174.86 | 182.87 | 8.01 | 1.58 | 0.84 | 14.82 |
| DDH-11-05 | 126.93 | 128.05 | 1.12 | 0.46 | 1.83 | 1.74 |
| DDH-11-06 | 131.80 | 136.80 | 5.00 | 0.50 | 0.29 | 2.35 |
|  | 276.35 | 278.01 | 1.66 | 0.63 | 0.40 | 5.21 |
|  | 279.10 | 282.93 | 5.49 | 0.73 | 0.59 | 14.97 |

NR – not reported