| Significant 2013 Rock and Chip Sample Results |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hopkins North Zone |  |  |  |  |  |  |
| Rock Type | Sample No. | Sample Type | Cu (%) | Au (g/t) | Ag (g/t) | Mo (ppm) |
| Skarn | L865804 | Chip (1 m) | 0.86 | 0.7 | 12.45 | 1 |
| Granodiorite | L865805 | Specimen | 2.67 | 0.021 | 18.75 | 25 |
| Granodiorite | L865806 | Specimen | 0.12 | 0.018 | 1.30 | 5 |
| Quartz-carb vein | L865807 | Specimen | 0.18 | 0.018 | 1.51 | 24 |
| Skarn | L865809 | Specimen | 2.27 | 0.4 | 18.00 | 2 |
| Metabasite | L865815 | Specimen | 1.51 | 0.052 | 9.82 | 24 |
| Skarn | L865726 | Specimen | <0.001 | 0.275 | 0.1 | 2 |
| Quartz vein | K269142 | Specimen | 0.27 | 0.006 | 0.52 | 173 |
| Felsic dyke | K269149 | Specimen | 0.20 | 0.075 | 4.14 | 22 |
| Hopkins South Zone |  |  |  |  |  |  |
| Rock Type | Sample No. | Sample Type | Cu (%) | Au (g/t) | Ag (g/t) | Mo (ppm) |
| Skarn | L865572 | Chip (1 m) | 0.14 | 0.847 | 1.13 | 2 |
| Skarn | L865574 | Chip (0.7 m) | 0.38 | 0.004 | 2.27 | 25 |
| Skarn | L865575 | Chip (10.4 m) | 0.45 | 0.326 | 2.17 | 2 |
| Skarn | L865576 |  |  |  |  |  |
| Skarn | L865577 |  |  |  |  |  |
| Skarn | L865578 |  |  |  |  |  |
| Skarn | L865579 | Chip (3.4 m) | 0.51 | 0.52 | 6.79 | 9 |
| Skarn | L865580 |  |  |  |  |  |
| Skarn | L865581 | Chip (4.2 m) | 0.33 | 0.30 | 5.87 | 12 |
| Skarn | L865582 |  |  |  |  |  |
| Skarn | L865583 | Chip (1.9 m) | 0.42 | 0.306 | 2.56 | 1 |
| Feldspar porphyry dyke | L865585 | Chip (1.7 m) | 0.13 | 0.031 | 2.5 | 13 |
| Skarn | L865590 | Chip (8.1 m) | 0.23 | 0.06 | 2.06 | 278 |
| Skarn | L865591 |  |  |  |  |  |
| Skarn | L865592 |  |  |  |  |  |
| Skarn | L865593 | Chip (4.5 m) | 0.32 | 1.31 | 6.47 | 5 |
| Skarn | L865594 |  |  |  |  |  |
| Skarn | L865595 |  |  |  |  |  |
| Calc-silicate | L865596 | Chip (1 m) | 0.36 | 0.179 | 4.92 | 16 |
| Skarn | L865598 | Chip (3 m) | 0.18 | 6.83 | 2.83 | 12 |
| Skarn | L865812 | Chip (3 m) | 0.96 | 0.7 | 5.51 | 1 |
| Skarn | L865813 | Chip (1.2 m) | 0.66 | 0.2 | 5.46 | 7 |
| Micaceous quartzite | L865817 | Specimen | 0.14 | 0.011 | 0.33 | 466 |
| Skarn | K269145 | Specimen | 0.16 | 0.037 | 1.58 | 3 |