| V-Zone |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | SampleID | Interval | Ag (g/t) | Pb (%) | Zn (%) | Cu (%) | Au (g/t) |
| Grab | G0557001 |  | 19.6 | 0.16 | 9.02 | 0.03 | 0.15 |
| Grab | G0557002 |  | 1.6 | 0.22 | 4.11 | 0.00 | 0.003 |
| Grab | G0557003 |  | 38.7 | 2.41 | 26.70 | 0.13 | 0.014 |
| Grab | G0557004 |  | 151 | 57.08 | 7.82 | 0.08 | 0.011 |
| Grab | G0557005 |  | 28.5 | 5.82 | 1.70 | 0.03 | 0.003 |
| Grab | G0557009 |  | 49.9 | 0.31 | 11.25 | 0.06 | 0.001 |
| Grab | G0557013 |  | 120 | 7.38 | 28.20 | 0.07 | 0.006 |
| Grab | G0557014 |  | 6.9 | 680 | 14.80 | 0.02 | 0.003 |
| Grab | G0557015 |  | 4.9 | 235 | 23.70 | 0.02 | 0.002 |
| NW Ridge Zone |  |  |  |  |  |  |  |
| Type | SampleID | Interval | Ag (g/t) | Pb (%) | Zn (%) | Cu (%) | Au (g/t) |
| Float | G0557011 |  | 24.4 | 3.71 | 4.06 | 0.02 | 0.023 |
| Chip | G0557012 | 0.10 | 7.1 | 0.97 | 6.07 | 0.00 | 0.011 |
| Float | R503852 | 0.25 | 5.9 | 1.53 | 0.06 | 0.03 | 0.033 |
| Grab | R503853 | 0.40 | 6.5 | 1.01 | 11.45 | 0.03 | 0.012 |
| Chip | R503860 | 1.00 | 0.8 | 0.06 | 1.03 | 0.00 | 0.002 |
| Chip | R503861 | 0.80 | 1 | 0.01 | 1.13 | 0.03 | 0.003 |
| Chip | R503864 | 1.20 | 41.6 | 0.02 | 0.06 | 1.24 | 0.011 |
| Float | R503866 |  | 33.8 | 0.01 | 0.01 | 3.98 | 0.013 |
| Camp View Vein Area |  |  |  |  |  |  |  |
| Type | SampleID | Interval | Ag (g/t) | Pb (%) | Zn (%) | Cu (%) | Au (g/t) |
| Float | G0557006 |  | 62.4 | 0.05 | 0.20 | 2.32 | 0.034 |
| Chip | R503903 | 1.00 | 17.4 | 0.47 | 0.57 | 0.00 | 0.019 |
| Chip | R503904 | 0.60 | 303 | 10.25 | 1.87 | 0.04 | 0.062 |
| Chip | R503905 | 1.00 | 11.5 | 0.49 | 3.87 | 0.01 | 0.008 |
| Chip | R503907 | 1.05 | 25.1 | 2.60 | 2.51 | 0.46 | 0.031 |
| North Creek Drainage |  |  |  |  |  |  |  |
| Type | SampleID | Interval | Ag (g/t) | Pb (%) | Zn (%) | Cu (%) | Au (g/t) |
| Float | R503872 |  | 740.0 | 2.11 | 0.04 | 0.27 | 0.006 |
| Marco Showing |  |  |  |  |  |  |  |
| Type | SampleID | Interval | Ag (g/t) | Pb (%) | Zn (%) | Cu (%) | Au (g/t) |
| Float | G286150 |  | 16945 | 69.06 | 0.17 | 1.61 | 0.293 |
| Float | G286151 |  | 8200 | 78.48 | 0.05 | 0.61 | 0.008 |
| Polo Zone |  |  |  |  |  |  |  |
| Type | SampleID | Interval | Ag (g/t) | Pb (%) | Zn (%) | Cu (%) | Au (g/t) |
| Grab | G286177 |  | 83.4 | 0.07 | 4.59 | 0.13 | 0.004 |
| Float | G285907 |  | 16.6 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.024 |
| Float | G285910 |  | 81.8 | 1.52 | 15.30 | 0.12 | 0.015 |
| Float | G285912 |  | 1595.0 | 0.18 | 0.24 | 1.19 | 0.426 |
| Grab | G285922 |  | 4.8 | 0.16 | 7.06 | 0.03 | 0.097 |
| Grab | G285925 |  | 9.8 | 0.11 | 53.78 | 0.02 | 0.022 |
| Grab | G285926 |  | 9.6 | 0.09 | 38.15 | 0.02 | 0.016 |
| Grab | G285927 |  | 7.6 | 0.07 | 36.85 | 0.02 | 0.013 |
| Float | G285940 |  | 121.0 | 1.44 | 19.85 | 0.29 | 0.015 |
| Chip | G285941 | 0.25 | 201.0 | 8.09 | 20.40 | 0.11 | 0.022 |
| Grab | G285942 |  | 611.0 | 62.81 | 1.08 | 0.16 | 0.012 |
| Canyon Area Showing |  |  |  |  |  |  |  |
| Type | SampleID | Interval | Ag (g/t) | Pb (%) | Zn (%) | Cu (%) | Au (g/t) |
| Grab | G286152 |  | 38.3 | 0.13 | 0.00 | 2.44 | 0.024 |
| Grab | G286153 |  | 254 | 1.00 | 0.00 | 2.55 | 0.039 |
| Chip | G286154 | 0.07 | 150 | 1.18 | 6.04 | 0.13 | 0.006 |
| Grab | G286155 |  | 28.3 | 0.34 | 1.21 | 1.09 | 0.241 |
| Grab | G286156 |  | 355 | 11.60 | 19.05 | 0.08 | 0.019 |
| Grab | G286157 |  | 197 | 7.43 | 5.48 | 0.05 | 0.004 |
| Float | G286164 |  | 39.4 | 0.12 | 2.05 | 3.91 | 1.445 |
| Grab | G286179 |  | 18.4 | 0.19 | 7.57 | 0.02 | 0.012 |
| Grab | G286182 |  | 56.8 | 0.59 | 40.03 | 0.11 | 0.007 |
| Chip | G285919 | 0.25 | 106 | 4.23 | 7.24 | 0.04 | 0.002 |
| Float | G285923 |  | 37.6 | 1.57 | 5.81 | 0.09 | 0.029 |
| West Ridge Zone |  |  |  |  |  |  |  |
| Type | SampleID | Interval | Ag (g/t) | Pb (%) | Zn (%) | Cu (%) | Au (g/t) |
| Chip | G0557024 |  | 38.0 | 0.00 | 0.19 | 2.27 | 0.0005 |
| Stromatolite Zone |  |  |  |  |  |  |  |
| Type | SampleID | Interval | Ag (g/t) | Pb (%) | Zn (%) | Cu (%) | Au (g/t) |
| Grab | G0557026 |  | 527.0 | 2.99 | 0.19 | 1.00 | 0.0005 |
| Grab | G0557027 |  | 37.3 | 4.10 | 3.44 | 0.20 | 0.0005 |
| Chip | G0557028 | 0.77 | 60.6 | 5.38 | 2.67 | 0.06 | 0.001 |
| Chip | G0557029 | 1.35 | 53.5 | 1.72 | 0.41 | 0.10 | 0.0005 |
| Siltstone Zone |  |  |  |  |  |  |  |
| Type | SampleID | Interval | Ag (g/t) | Pb (%) | Zn (%) | Cu (%) | Au (g/t) |
| Grab | G0557030 |  | 4460.0 | 75.98 | 0.72 | 2.19 | 0.017 |
| P-Zone Area |  |  |  |  |  |  |  |
| Type | SampleID | Interval | Ag (g/t) | Pb (%) | Zn (%) | Cu (%) | Au (g/t) |
| Float | G0557039 |  | 1050.0 | 50.75 | 1.58 | 0.13 | 0.004 |
| Float | G0557040 |  | 82.9 | 8.01 | 0.06 | 0.02 | 0.006 |
| Chip | G0557041 | 0.07 | 172.0 | 8.12 | 0.30 | 0.09 | 0.002 |
| Chip | G0557042 | 0.03 | 58.0 | 2.92 | 0.04 | 0.01 | 0.003 |
| Grab | G0557043 |  | 338.0 | 16.60 | 0.98 | 0.10 | 0.004 |
| Float | G0557044 |  | 122.0 | 5.45 | 0.42 | 0.01 | 0.003 |
| Float | G0557045 |  | 239.0 | 9.67 | 0.70 | 0.00 | 0.004 |
| Float | G0557047 |  | 668.0 | 12.15 | 38.24 | 0.07 | 0.005 |
| A-Zone |  |  |  |  |  |  |  |
| Type | SampleID | Interval | Ag (g/t) | Pb (%) | Zn (%) | Cu (%) | Au (g/t) |
| Chip | G0557046 | 0.21 | 128.0 | 3.82 | 3.10 | 0.08 | 0.01 |
| NE Ridge Zone |  |  |  |  |  |  |  |
| Type | SampleID | Interval | Ag (g/t) | Pb (%) | Zn (%) | Cu (%) | Au (g/t) |
| Grab | G286185 |  | 1025 | 60.16 | 0.92 | 0.35 | 0.003 |
| Grab | G286187 |  | 4.5 | 0.19 | 0.28 | 0.03 | 0.001 |
| Grab | G286190 |  | 235 | 9.07 | 18.35 | 0.16 | 0.005 |
| Chip | G286191 | 0.20 | 1780 | 69.70 | 3.77 | 0.99 | 0.016 |
| Float | G286195 |  | 185 | 11.10 | 20.20 | 0.07 | 0.003 |
| Grab | G286196 |  | 3.5 | 0.08 | 13.55 | 0.01 | 0.0005 |
| Chip | G286197 | 0.17 | 10.4 | 0.19 | 24.30 | 0.01 | 0.036 |
| Chip | G286198 | 0.07 | 43.1 | 0.07 | 18.05 | 0.03 | 0.005 |
| Float | G286200 |  | 11.9 | 0.07 | 0.10 | 1.82 | 0.018 |
| Chip | G0557018 | 0.80 | 67.3 | 1.54 | 6.72 | 0.05 | 0.006 |
| Chip | G0557019 | 0.54 | 591 | 16.15 | 2.50 | 0.27 | 0.002 |
| Chip | G0557023 | 0.49 | 71.9 | 2.78 | 6.54 | 0.05 | 0.001 |
| Chip | R503868 | 1.20 | 117 | 7.41 | 5.01 | 0.03 | 0.001 |
| Rusty Mountain East |  |  |  |  |  |  |  |
| Type | SampleID | Interval | Ag (g/t) | Pb (%) | Zn (%) | Cu (%) | Au (g/t) |
| Grab | G0557014 |  | 6.9 | 0.07 | 14.80 | 0.02 | 0.003 |
| Grab | G0557015 |  | 4.9 | 0.02 | 23.70 | 0.02 | 0.002 |
| Azure Zone |  |  |  |  |  |  |  |
| Type | SampleID | Interval | Ag (g/t) | Pb (%) | Zn (%) | Cu (%) | Au (g/t) |
| Float | G286169 |  | 86.8 | 4.16 | 8.24 | 0.07 | 0.007 |
| Chip | G286170 | 0.04 | 4050 | 5.58 | 6.59 | 1.67 | 0.098 |
| Chip | G286171 | 0.30 | 1410 | 66.04 | 8.22 | 0.42 | 0.059 |
| Chip | G286172 | 0.37 | 1130 | 39.98 | 19.50 | 0.47 | 0.047 |
| Chip | G286173 | 0.38 | 1690 | 53.43 | 13.25 | 0.80 | 0.065 |
| Grab | G286183 |  | 7360 | 3.74 | 1.91 | 3.68 | 0.079 |
| Grab | G286184 |  | 3890 | 11.80 | 6.81 | 8.38 | 0.115 |
| Chip | G0557016 | 0.22 | 1510 | 0.15 | 1.01 | 5.17 | 0.054 |
| Lakes Area |  |  |  |  |  |  |  |
| Type | SampleID | Interval | Ag (g/t) | Pb (%) | Zn (%) | Cu (%) | Au (g/t) |
| Grab | G285929 |  | 13.6 | 0.01 | 44.10 | 0.01 | 0.017 |
| Grab | G285930 |  | 16.4 | 0.30 | 46.76 | 0.01 | 0.02 |
| Grab | G285934 |  | 9.2 | 0.02 | 3.23 | 0.09 | 0.003 |
| Grab | G285935 |  | 3.9 | 0.01 | 2.97 | 0.15 | 0.003 |
| Outcrop | G285938 |  | 5.3 | 0.10 | 6.40 | 0.19 | 0.003 |
| Outcrop | G285939 |  | 397.0 | 24.49 | 0.59 | 10.05 | 0.014 |
| Little Red Zone |  |  |  |  |  |  |  |
| Type | SampleID | Interval | Ag (g/t) | Pb (%) | Zn (%) | Cu (%) | Au (g/t) |
| Float | G286106 |  | 48.7 | 0.58 | 27.70 | 0.03 | 0.005 |
| Float | G286107 |  | 89.6 | 0.80 | 29.10 | 0.05 | 0.015 |
| Chip | G286108 | 0.40 | 40.7 | 0.34 | 20.10 | 0.03 | 0.014 |
| Chip | G286109 | 0.18 | 3430 | 64.34 | 7.38 | 1.33 | 0.023 |
| Chip | G286110 | 1.00 | 26.5 | 0.81 | 7.10 | 0.01 | 0.002 |
| Float | G286112 |  | 75.2 | 0.13 | 39.59 | 0.03 | 0.009 |
| Float | G286113 |  | 5.1 | 0.01 | 5.05 | 0.00 | 0.004 |
| Chip | G286117 | 1.45 | 139 | 2.56 | 18.35 | 0.06 | 0.008 |
| Chip | G286118 | 1.30 | 461 | 10.45 | 27.10 | 0.19 | 0.012 |
| Chip | G286119 | 0.65 | 316 | 16.65 | 7.60 | 0.08 | 0.009 |
| Float | G286131 |  | 28 | 0.04 | 7.19 | 0.02 | 0.007 |