| Archimedes Zone Rock Geochemistry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample # | Au (ppb) | Ag (ppm) | As (ppm) | Bi (ppm) | Cu (ppm) | In (ppm) | Mo (ppm) | Pb (ppm) | Sb (ppm) | Sn (ppm) | W (ppm) | Zn (ppm) |
| M676929 | 2.5 | 3.49 | 791 | 0.26 | 55.7 | 0.149 | 0.47 | 224 | 129.5 | 89.5 | 0.7 | 430 |
| M676930 | 6 | 1.46 | 76.9 | 0.34 | 138.5 | 0.101 | 1.49 | 528 | 13.45 | 35.5 | 0.3 | 12 |
| M676931 | 19 | 1.96 | 438 | 0.62 | 348 | 0.308 | 4.55 | 401 | 132.5 | 33 | 1 | 29 |
| M676932 | 11 | 1.87 | 481 | 2.48 | 132 | 0.382 | 20.2 | 2090 | 177.5 | 27.5 | 0.7 | 57 |
| M676933 | 2.5 | 2.1 | 390 | 0.44 | 248 | 0.218 | 7.5 | 1710 | 66.1 | 3.5 | 0.3 | 78 |
| M676934 | 5 | 43.7 | 766 | 0.53 | 52.1 | 11.45 | 0.47 | 3170 | 123 | 92.8 | 0.4 | 606 |
| K191863 | 14 | 3900 | 416 | 1.2 | 108 | 8.27 | 1.08 | 281200 | 2050 | 1210 | 0.4 | 366 |
| K191864 | 5 | 6.83 | 272 | 0.24 | 141 | 0.134 | 1.65 | 693 | 44.1 | 18 | 1.3 | 52 |
| K191865 | 27 | 516 | 97.7 | 0.65 | 46.9 | 2.48 | 0.66 | 116500 | 605 | 522 | 0.3 | 203 |
| K191866 | 16 | 172 | 73.2 | 0.24 | 20.4 | 1.59 | 0.71 | 25400 | 119 | 138 | 0.5 | 114 |
| K191874 | 33 | 910 | 364 | 0.77 | 82.3 | 9.57 | 1 | 108000 | 594 | 517 | 0.3 | 341 |
| K191875 | 34 | 327 | 4010 | 1.41 | 447 | 49.1 | 3.75 | 298100 | 1110 | 954 | 0.8 | 2050 |
| K191876 | 296 | 242 | 7310 | 0.86 | 220 | 24.8 | 15.3 | 57100 | 585 | 1240 | 6.4 | 7610 |
| K191867 | 6 | 4.4 | 538 | 0.1 | 7.8 | 0.035 | 4.58 | 836 | 70.3 | 50 | 1.4 | 196 |
| K191868 | 8 | 813 | 226 | 5.14 | 79.1 | 10.05 | 1.65 | 163500 | 148 | 574 | 0.4 | 887 |
| K191869 | 8 | 695 | 1420 | 0.33 | 100 | 0.125 | 1.24 | 121500 | 513 | 662 | 0.7 | 431 |
| K191870 | 14 | 287 | 653 | 1.49 | 199 | 13.2 | 3.72 | 63500 | 78 | 644 | 0.6 | 1950 |
| K191871 | 48 | 487 | 1535 | 2.18 | 443 | 8.37 | 2.68 | 110000 | 602 | 1025 | 1 | 2820 |
| K191872 | 7 | 213 | 602 | 0.29 | 81.5 | 2.25 | 4.97 | 32500 | 83 | 206 | 0.6 | 1720 |
| K191873 | 13 | 151 | 1765 | 0.14 | 123.5 | 3.95 | 1.83 | 55000 | 111 | 413 | 1.4 | 1390 |
| K191877 | 2.5 | 27.7 | 133.5 | 1.12 | 65.2 | 1.565 | 1.15 | 7050 | 56.6 | 53 | 0.6 | 1700 |
| K191878 | 2.5 | 1.93 | 44.1 | 0.02 | 15.5 | 0.082 | 1.05 | 335 | 5.48 | 22 | 0.3 | 20 |
| K191879 | 2.5 | 3.35 | 25.8 | 0.21 | 9.4 | 0.069 | 0.74 | 405 | 6.06 | 22 | 0.4 | 13 |
| K191880 | 2.5 | 0.73 | 165 | 0.04 | 6.3 | 0.019 | 1.94 | 106.5 | 7.78 | 15 | 0.4 | 100 |
| K191881 | 2.5 | 0.87 | 112.5 | 0.07 | 5.4 | 0.041 | 0.73 | 85.3 | 4.36 | 13 | 0.5 | 19 |
| K191882 | 2.5 | 1.74 | 425 | 0.29 | 89.6 | 0.106 | 2.22 | 331 | 13.6 | 170 | 1 | 22 |
| M676055 | 2.5 | 2.87 | 14 | 0.11 | 323 | 0.027 | 3.39 | 14.4 | 5.36 | 16 | 1.6 | 100 |
| M676056 | 2.5 | 2.5 | 321 | 0.03 | 20.2 | 0.027 | 2.97 | 887 | 62.8 | 0.3 | 0.4 | 1450 |
| L840671 | 7 | 13.75 | 2220 | 4.02 | 193 | 4.46 | 1.05 | 2130 | 165 | 58.1 | 2.2 | 4490 |
| L840672 | 2.5 | 2.31 | 915 | 1.57 | 48.5 | 1.365 | 0.89 | 173 | 73.8 | 75.2 | 0.7 | 653 |
| M676071 | 2.5 | 0.66 | 487 | 3.01 | 44.5 | 0.052 | 1.26 | 14.4 | 2.72 | 1.7 | 1.4 | 41 |
| L840639 | 2.5 | 3.53 | 2000 | 9.98 | 75.5 | 2.68 | 0.88 | 1480 | 136.5 | 37.1 | 0.4 | 645 |
| L840641 | 2.5 | 2.71 | 125.5 | 4.31 | 57.1 | 0.357 | 0.45 | 132.5 | 35 | 12.6 | 0.5 | 222 |
| I079042 | 10 | 194 | 2960 | 0.15 | 83.3 | 3.49 | 1.96 | 32500 | 108.5 | 351 | 0.25 | 1350 |
| I079043 | 36 | 477 | 3520 | 3.18 | 554 | 104.5 | 9.02 | 107500 | 1505 | 2830 | 0.48 | 4570 |
| I079044 | 3 | 143 | 2640 | 0.09 | 29.1 | 5.18 | 1.42 | 19000 | 86.8 | 200 | 0.1 | 244 |
| I079045 | 2 | 7.09 | 193 | 0.1 | 36.5 | 0.339 | 2.98 | 299 | 5.07 | 43 | 0.07 | 45 |
| K276006 | 21 | 373 | 290 | 0.47 | 50.3 | 0.929 | 0.44 | 28400 | 103.5 | 187 | 0.09 | 246 |
| K276007 | 2.5 | 0.13 | 7.1 | 0.11 | 41.8 | 0.018 | 1.65 | 3.6 | 0.52 | 2.5 | 0.07 | 54 |
| K276008 | 2.5 | 0.26 | 6.3 | 0.11 | 19.8 | 0.021 | 1.95 | 6 | 1 | 2.5 | 0.3 | 39 |
| K276009 | 2.5 | 0.25 | 4.1 | 0.06 | 18.7 | 0.034 | 2.47 | 4.8 | 1.12 | 2.5 | 0.28 | 27 |
| K276010 | 2.5 | 0.17 | 69.6 | 0.06 | 10 | 0.005 | 3.96 | 5.4 | 2.22 | 2.5 | 0.3 | 306 |