| Cirque Zone Rock Geochemistry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample # | Au (ppb) | Ag (ppm) | As (ppm) | Bi (ppm) | Cu (ppm) | In (ppm) | Mo (ppm) | Pb (ppm) | Sb (ppm) | Sn (ppm) | W (ppm) | Zn (ppm) |
| M676405 | 142 | 133 | 3140 | 0.18 | 68.9 | 0.026 | 1.64 | 558 | 271 | 7.9 | 1.3 | 1940 |
| M676406 | 578 | 363 | 8550 | 0.21 | 172.5 | 0.027 | 0.55 | 2810 | 413 | 7.2 | 1.6 | 418 |
| M676265 | 987 | 220 | 10001 | 0.74 | 48 | 0.191 | 1.67 | 1950 | 906 | 1.9 | 0.4 | 16650 |
| M676266 | 1025 | 47 | 10001 | 0.16 | 64.1 | 0.061 | 2.75 | 445 | 645 | 15.7 | 1.4 | 1920 |
| M676267 | 1470 | 1420 | 10001 | 0.39 | 209 | 0.063 | 1.19 | 12700 | 1590 | 53.9 | 1 | 5730 |
| M676268 | 151 | 234 | 2070 | 0.07 | 49.6 | 0.011 | 7.61 | 3810 | 361 | 24 | 0.4 | 6290 |
| M676407 | 227 | 12.05 | 2930 | 0.5 | 30.3 | 0.032 | 0.54 | 60.9 | 100.5 | 15.6 | 1.2 | 1610 |
| M676408 | 246 | 105 | 2560 | 0.56 | 53.7 | 0.018 | 3.17 | 966 | 208 | 18.4 | 1.1 | 1500 |
| M676409 | 232 | 396 | 4730 | 0.5 | 68.4 | 0.016 | 3.32 | 4860 | 386 | 67.4 | 0.8 | 6030 |
| M676269 | 1150 | 378 | 10001 | 0.09 | 64.6 | 0.041 | 2.77 | 2860 | 794 | 13 | 0.4 | 5410 |
| M676270 | 544 | 1070 | 8550 | 0.23 | 68.3 | 0.03 | 3.73 | 19900 | 988 | 65.7 | 0.6 | 5790 |
| M676271 | 623 | 1000 | 6920 | 0.24 | 60.8 | 0.019 | 0.3 | 17800 | 700 | 61.9 | 0.3 | 8860 |
| M676410 | 618 | 330 | 6730 | 0.57 | 162 | 0.042 | 5.05 | 5510 | 1180 | 7.5 | 0.8 | 1950 |
| M676411 | 380 | 69.9 | 5610 | 0.2 | 11.2 | 0.026 | 0.5 | 190.5 | 122.5 | 5.8 | 0.6 | 237 |
| M676417 | 30 | 1230 | 591 | 0.4 | 52.7 | 0.036 | 0.16 | 183000 | 1305 | 163.5 | 0.2 | 3350 |
| M676418 | 124 | 108 | 3910 | 0.29 | 17 | 0.056 | 1.12 | 3460 | 161.5 | 13.6 | 0.8 | 2130 |
| M676419 | 84 | 403 | 2490 | 0.18 | 37.2 | 0.014 | 1.62 | 7660 | 384 | 21.8 | 0.4 | 5250 |
| M676420 | 1830 | 231 | 10001 | 0.38 | 54.7 | 0.056 | 6.43 | 889 | 566 | 8.2 | 1.4 | 1760 |
| L840602 | 5 | 4.01 | 1925 | 1.14 | 9.9 | 0.029 | 0.41 | 1930 | 21.1 | 11 | 10.7 | 169 |
| L840603 | 134 | 153 | 8010 | 0.47 | 127.5 | 0.008 | 0.83 | 42800 | 263 | 129.5 | 7.3 | 3030 |
| L840604 | 8 | 3.66 | 1105 | 0.37 | 26.5 | 0.023 | 0.62 | 913 | 14.25 | 31.4 | 7.6 | 882 |
| L840605 | 2.5 | 1.87 | 678 | 0.2 | 43.7 | 0.034 | 0.81 | 469 | 8.36 | 15.6 | 5.7 | 1550 |
| L840606 | 62 | 46.3 | 9310 | 12.5 | 148 | 0.914 | 0.57 | 13500 | 82.2 | 28 | 2.6 | 15100 |
| L840607 | 64 | 78.2 | 10001 | 0.32 | 65.2 | 0.089 | 0.61 | 16600 | 173.5 | 87.9 | 8.4 | 12050 |
| M676437 | 37 | 4.62 | 3830 | 0.48 | 32.9 | 0.157 | 0.56 | 1250 | 33.1 | 15.9 | 5.6 | 1990 |
| M676438 | 78 | 72.5 | 10001 | 0.6 | 102.5 | 0.031 | 1.05 | 16200 | 152.5 | 73.8 | 6.1 | 1790 |
| M676439 | 2.5 | 2.08 | 213 | 0.09 | 29.2 | 0.059 | 1.01 | 1660 | 5.82 | 6.5 | 15.7 | 2100 |
| M676440 | 133 | 1620 | 1850 | 0.28 | 89.8 | 0.0025 | 0.39 | 263600 | 963 | 297 | 3.5 | 8810 |
| L840608 | 2.5 | 2.86 | 320 | 0.17 | 8.3 | 0.058 | 0.99 | 986 | 6.16 | 4.8 | 6.3 | 2950 |
| L840609 | 6 | 43.2 | 685 | 0.13 | 33.2 | 0.095 | 1.08 | 9070 | 38.3 | 25.2 | 8.5 | 2530 |
| L840610 | 136 | 775 | 3420 | 0.4 | 79.3 | 0.029 | 0.72 | 67800 | 305 | 189 | 4.7 | 2200 |
| L840611 | 29 | 275 | 2450 | 0.34 | 47.8 | 0.049 | 0.74 | 38500 | 172 | 96.3 | 6.4 | 1500 |
| L840612 | 19 | 15.25 | 1350 | 1.83 | 13.9 | 0.123 | 0.42 | 3880 | 23.5 | 36.5 | 8.3 | 776 |
| L840613 | 42 | 54.9 | 3440 | 20.3 | 41.5 | 0.436 | 1.18 | 12750 | 64.9 | 22.5 | 16.8 | 2160 |
| L840614 | 179 | 163 | 8550 | 0.39 | 74 | 0.023 | 0.29 | 1800 | 168 | 37.2 | 0.6 | 9420 |
| M676441 | 336 | 75.5 | 10001 | 0.15 | 63.4 | 0.039 | 0.23 | 1720 | 218 | 5.2 | 0.4 | 2690 |
| M676308 | 114 | 23.7 | 1220 | 0.59 | 22 | 0.023 | 0.6 | 147 | 111 | 8.8 | 1 | 17 |
| K284982 | 117 | 97.3 | 3100 | 0.1 | 10.2 | 0.014 | 0.51 | 181.5 | 100 | 10 | 3.7 | 830 |
| K284983 | 69 | 56 | 841 | 0.28 | 19.8 | 0.012 | 0.25 | 1430 | 32.5 | 32 | 2.66 | 617 |
| K284984 | 62 | 187 | 1730 | 0.14 | 14.8 | 0.007 | 0.4 | 4250 | 113 | 25 | 5.19 | 779 |
| K284981 | 95 | 98.6 | 1550 | 0.01 | 135 | 0.017 | 0.64 | 42.8 | 58.5 | 133 | 1.26 | 23400 |
| K284987 | 89 | 327 | 2950 | 0.26 | 39 | 0.006 | 0.81 | 35300 | 316 | 67 | 1.34 | 2540 |
| K284988 | 39 | 74.2 | 848 | 0.65 | 11.7 | 0.011 | 0.75 | 9520 | 65.7 | 21 | 2.91 | 1100 |
| K284986 | 16 | 2460 | 208 | 0.78 | 79.2 | 0.017 | 0.1 | 464000 | 2750 | 465 | 0.39 | 3380 |
| K284989 | 123 | 13.9 | 3570 | 0.13 | 9.5 | 0.011 | 0.82 | 279 | 41.2 | 16 | 2.5 | 785 |
| K284990 | 24 | 19.65 | 628 | 1.29 | 6.9 | 0.011 | 0.39 | 549 | 16.35 | 16 | 2.39 | 365 |
| K284991 | 185 | 109 | 3200 | 0.21 | 39.8 | 0.012 | 0.74 | 754 | 96.3 | 12 | 3.91 | 453 |
| K284992 | 1120 | 441 | 10000 | 0.55 | 147 | 0.032 | 10.8 | 2550 | 804 | 26 | 20.2 | 2580 |
| K284994 | 331 | 1500 | 7480 | 0.68 | 111.5 | 0.0025 | 0.96 | 20100 | 153.5 | 334 | 3.63 | 2160 |
| K284993 | 54 | 149 | 5130 | 0.07 | 141.5 | 0.009 | 0.41 | 55200 | 187.5 | 109 | 7.75 | 1670 |
| K284995 | 79 | 9.36 | 298 | 0.53 | 17.8 | 0.024 | 0.49 | 945 | 13.75 | 16 | 2.25 | 405 |
| K284996 | 2.5 | 9.27 | 260 | 0.05 | 8.9 | 0.044 | 0.86 | 730 | 5.57 | 15 | 0.74 | 1190 |
| J999147 | 1105 | 139 | 10000 | 0.07 | 40.3 | 0.056 | 6.24 | 4090 | 805 | 15 | 1.72 | 1720 |
| J999148 | 598 | 34.3 | 10000 | 1.01 | 15.9 | 0.028 | 31.1 | 347 | 166.5 | 2.5 | 3.16 | 187 |
| J999149 | 15 | 3.42 | 384 | 0.05 | 3.9 | 0.006 | 0.25 | 184 | 8.94 | 5 | 0.22 | 903 |
| I358063 | 230 | 2440 | 4950 | 0.14 | 972 | 0.053 | 0.84 | 17950 | 2620 | 128 | 0.25 | 9130 |
| G285817 | 51 | 9.04 | 533 | 0.07 | 7 | 0.006 | 0.66 | 80.4 | 25.6 | 6 | 0.23 | 83 |
| G285822 | 1 | 0.19 | 0.7 | 0.18 | 107.5 | 0.014 | 0.42 | 21.6 | 0.025 | 9 | 0.26 | 53 |
| G285827 | 2 | 0.11 | 0.5 | 1.35 | 60.3 | 0.034 | 0.93 | 19.9 | 0.1 | 33 | 180 | 66 |