| Cody Zone Rock Geochemistry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample # | Au (ppb) | Ag (ppm) | As (ppm) | Bi (ppm) | Cu (ppm) | In (ppm) | Mo (ppm) | Pb (ppm) | Sb (ppm) | Sn (ppm) | W (ppm) | Zn (ppm) |
| K280911 | 2.5 | 0.06 | 2.3 | 0.65 | 7.7 | 0.037 | 0.27 | 40.7 | 0.17 | 5.9 | 0.8 | 69 |
| K191769 | 121 | 64.9 | 1660 | 0.35 | 65.3 | 0.044 | 0.55 | 357 | 163 | 11.4 | 0.9 | 263 |
| K191804 | 31 | 58.1 | 2020 | 0.03 | 20.9 | 0.009 | 0.82 | 738 | 594 | 7.2 | 0.9 | 598 |
| K191770 | 2.5 | 0.53 | 66 | 0.71 | 10.3 | 0.031 | 1.25 | 20.3 | 17.25 | 1.8 | 1.1 | 82 |
| K191771 | 95 | 0.62 | 1910 | 0.13 | 3.9 | 0.009 | 0.3 | 10.9 | 51.5 | 2.1 | 2.8 | 2 |
| K191772 | 28 | 26.7 | 336 | 1.83 | 143 | 0.018 | 0.34 | 292 | 146 | 0.3 | 0.6 | 125 |
| K191773 | 1030 | 35.6 | 3710 | 0.09 | 11.8 | 0.007 | 0.5 | 66.6 | 165 | 1.1 | 0.3 | 21 |
| K191801 | 43 | 96 | 791 | 1.59 | 385 | 0.005 | 6.31 | 956 | 70.7 | 6.1 | 1.5 | 583 |
| K191802 | 331 | 3610 | 7450 | 0.33 | 560 | 0.009 | 0.18 | 39500 | 10001 | 480 | 0.2 | 27300 |
| K191803 | 0 | 101 | 1090 | 0.16 | 33.7 | 0.031 | 0.6 | 2160 | 1860 | 26.1 | 4.7 | 1260 |
| M676261 | 2.5 | 0.78 | 154 | 0.16 | 7.3 | 0.021 | 0.44 | 9.4 | 30.4 | 0.8 | 5 | 23 |
| M676262 | 2.5 | 0.26 | 1.8 | 18.6 | 1.8 | 0.005 | 2.24 | 5.4 | 1 | 0.4 | 0.1 | 3 |
| M676263 | 2.5 | 3.89 | 55.5 | 0.09 | 7.9 | 0.276 | 0.17 | 24.9 | 8700 | 2 | 0.3 | 11 |
| M676264 | 600 | 20.7 | 3450 | 0.3 | 8.6 | 0.036 | 3.4 | 43.5 | 1930 | 3.3 | 1.1 | 11 |
| M676401 | 2.5 | 0.6 | 57.4 | 0.15 | 2.3 | 0.011 | 0.39 | 8.2 | 115.5 | 1.2 | 1.6 | 15 |
| M676402 | 342 | 4.07 | 1980 | 0.21 | 29.1 | 0.018 | 0.55 | 89.9 | 310 | 0.8 | 0.5 | 23 |
| M676403 | 84 | 130 | 535 | 0.06 | 3 | 0.008 | 0.57 | 30 | 71.7 | 1.3 | 0.7 | 12 |
| M676404 | 151 | 162 | 509 | 0.1 | 2.8 | 0.006 | 0.88 | 21 | 71.8 | 1.3 | 1.2 | 15 |
| L840615 | 401 | 1535 | 2760 | 0.2 | 233 | 0.023 | 0.45 | 15400 | 10001 | 118.5 | 0.7 | 6650 |
| L840616 | 90 | 69.7 | 988 | 6.08 | 202 | 0.067 | 0.39 | 3430 | 2180 | 82.8 | 0.5 | 16150 |
| L840617 | 142 | 2580 | 1260 | 0.07 | 331 | 0.0025 | 0.14 | 24600 | 10001 | 290 | 0.2 | 20500 |
| L840618 | 367 | 2390 | 679 | 0.15 | 320 | 0.0025 | 0.38 | 34500 | 10001 | 259 | 25 | 22000 |
| L840619 | 23400 | 284 | 10001 | 0.04 | 359 | 0.072 | 8.84 | 1590 | 1200 | 184.5 | 1160 | 4050 |
| L840620 | 115 | 1995 | 213 | 0.07 | 394 | 0.0025 | 0.29 | 37500 | 10001 | 373 | 2.3 | 33100 |
| L840621 | 126 | 2310 | 797 | 0.07 | 518 | 0.0025 | 0.21 | 36600 | 10001 | 439 | 2.1 | 29200 |
| L840622 | 164 | 3270 | 1770 | 0.65 | 462 | 0.028 | 0.76 | 14250 | 4400 | 95.4 | 0.8 | 880 |
| L840623 | 373 | 6210 | 2670 | 1.34 | 1615 | 0.01 | 0.87 | 21700 | 5940 | 181.5 | 1 | 959 |
| M676442 | 7 | 152 | 69.9 | 399 | 2210 | 1.655 | 1.08 | 10650 | 7.15 | 4.8 | 0.3 | 1400 |
| M676443 | 2.5 | 44.3 | 35.9 | 78 | 4020 | 0.42 | 0.47 | 7660 | 15.25 | 6.4 | 0.5 | 1100 |
| M676444 | 2.5 | 7350 | 1285 | 1.95 | 559 | 0.0025 | 0.12 | 58800 | 10001 | 207 | 0.2 | 32300 |
| M676445 | 18 | 17.75 | 244 | 0.65 | 18.2 | 0.067 | 0.43 | 188 | 119 | 5.9 | 1.3 | 597 |
| M676446 | 30 | 140 | 447 | 0.54 | 14 | 0.021 | 0.66 | 1030 | 664 | 6.8 | 1.2 | 408 |
| M676447 | 93 | 4.37 | 1340 | 0.65 | 10.5 | 0.016 | 4.53 | 49.3 | 50.4 | 3.3 | 1 | 16 |
| M676448 | 173 | 12.8 | 2220 | 0.49 | 21.6 | 0.027 | 1.32 | 110.5 | 110.5 | 5 | 1.4 | 119 |
| L840624 | 9 | 39.9 | 178 | 0.85 | 126 | 0.026 | 0.45 | 2770 | 106.5 | 29.1 | 0.5 | 3040 |
| L840625 | 25 | 29.8 | 242 | 1.2 | 40.3 | 0.019 | 0.56 | 266 | 83.7 | 13.5 | 1.6 | 156 |
| L840677 | 47 | 167 | 2070 | 0.05 | 210 | 0.012 | 8.63 | 926 | 300 | 2 | 55.2 | 2190 |
| L840678 | 61 | 22.7 | 2240 | 0.16 | 40.4 | 0.045 | 5.6 | 525 | 546 | 3.3 | 13.7 | 1750 |
| L840679 | 2.5 | 2.22 | 177.5 | 0.04 | 3.2 | 0.009 | 1.42 | 28.4 | 14.75 | 1.7 | 1.2 | 233 |
| L840680 | 90 | 18.7 | 3470 | 1.54 | 24.8 | 0.029 | 15.6 | 77 | 697 | 4 | 1.8 | 1290 |
| L840681 | 39 | 15.85 | 485 | 0.52 | 4.3 | 0.019 | 0.76 | 56.8 | 34.8 | 4.6 | 1.5 | 105 |
| L840682 | 123 | 281 | 2490 | 0.64 | 246 | 0.071 | 7.56 | 325 | 161 | 25.4 | 0.8 | 6250 |
| L840683 | 17 | 16.7 | 294 | 0.5 | 9.8 | 0.024 | 0.6 | 90.6 | 23 | 16.5 | 1.1 | 1040 |
| L840684 | 559 | 11424.5 | 1435 | 0.62 | 6400 | 0.0025 | 1 | 67800 | 10001 | 737 | 3.1 | 14000 |
| L840685 | 912 | 16069 | 2990 | 0.84 | 1820 | 0.0025 | 1.23 | 36800 | 10001 | 361 | 0.2 | 2550 |
| L840686 | 338 | 1845 | 5130 | 0.43 | 1115 | 0.0025 | 1.02 | 14500 | 9210 | 269 | 1.7 | 12550 |
| L840687 | 123 | 114 | 2020 | 0.76 | 86.6 | 0.021 | 1.98 | 350 | 307 | 12.6 | 1.1 | 79 |
| L840688 | 37 | 319 | 3150 | 0.4 | 175.5 | 0.015 | 6.53 | 1705 | 685 | 20.7 | 1.1 | 472 |
| L840689 | 71 | 381 | 1920 | 0.09 | 156.5 | 0.006 | 27.8 | 524 | 911 | 1.9 | 0.9 | 2670 |
| L840690 | 1060 | 253 | 10001 | 0.14 | 145 | 0.022 | 4.48 | 6090 | 2400 | 12.1 | 0.1 | 905 |
| L840691 | 92 | 16.1 | 10001 | 0.15 | 18.7 | 0.025 | 2.16 | 229 | 261 | 4.6 | 3.1 | 892 |
| G006231 | 89 | 0.48 | 2070 | 0.2 | 2.6 | 0.019 | 0.2 | 17.1 | 49.2 | 5 | 1.1 | 123 |
| G006232 | 400 | 421 | 2030 | 0.33 | 150 | 0.011 | 0.68 | 1685 | 850 | 4.6 | 0.3 | 554 |
| K284967 | 2.5 | 61.7 | 1710 | 0.08 | 118.5 | 0.02 | 4.69 | 484 | 113.5 | 15 | 24.5 | 451 |