| Drex Zone Rock Geochemistry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample # | Au (ppb) | Ag (ppm) | As (ppm) | Bi (ppm) | Cu (ppm) | In (ppm) | Mo (ppm) | Pb (ppm) | Sb (ppm) | Sn (ppm) | W (ppm) | Zn (ppm) |
| K280901 | 2.5 | 0.07 | 14 | 0.1 | 27.8 | 0.034 | 0.48 | 5 | 1.13 | 1.6 | 1 | 80 |
| K280902 | 2.5 | 0.54 | 63.9 | 0.25 | 114.5 | 0.028 | 2.68 | 44.2 | 5.43 | 36 | 1.8 | 103 |
| K280903 | 2.5 | 0.55 | 36.8 | 0.28 | 40 | 0.039 | 0.73 | 61.5 | 14.95 | 87.5 | 1.4 | 49 |
| K280904 | 2.5 | 0.88 | 78.2 | 0.22 | 18.4 | 0.016 | 0.78 | 13.4 | 7.47 | 21.3 | 0.7 | 17 |
| K280905 | 2.5 | 1.86 | 381 | 0.06 | 80.5 | 0.023 | 0.42 | 92.5 | 3.74 | 100 | 2.4 | 39 |
| K280906 | 2.5 | 0.24 | 24 | 0.16 | 88 | 0.037 | 0.85 | 37.9 | 6.84 | 1.5 | 0.8 | 140 |
| L840370 | 5 | 1.5 | 9.6 | 0.1 | 30.5 | 0.017 | 0.52 | 68.8 | 15.9 | 1.7 | 0.7 | 25 |
| L840371 | 2.5 | 8.5 | 559 | 0.11 | 46.2 | 0.077 | 0.76 | 854 | 12.25 | 76.4 | 0.7 | 31 |
| L840372 | 2.5 | 2.67 | 77.8 | 4.05 | 52.4 | 0.247 | 0.48 | 104 | 5.83 | 12.8 | 0.7 | 300 |
| L840373 | 2.5 | 1.7 | 503 | 0.43 | 48.7 | 0.03 | 7.66 | 360 | 52 | 28.7 | 1.3 | 148 |
| M676123 | 2.5 | 1.23 | 91.8 | 0.45 | 90 | 0.169 | 53.1 | 48.8 | 9.09 | 28.5 | 2.3 | 601 |
| M676124 | 2.5 | 0.9 | 866 | 0.65 | 80.3 | 0.059 | 16 | 40.3 | 11.3 | 15.3 | 1.6 | 178 |
| M676125 | 2.5 | 0.56 | 26 | 0.72 | 64.2 | 0.033 | 28.8 | 22.9 | 6.12 | 16.1 | 1.7 | 109 |
| M676201 | 2.5 | 30.9 | 491 | 1.91 | 78 | 3.32 | 10 | 4550 | 19.75 | 49.7 | 1.3 | 236 |
| M676202 | 2.5 | 2.4 | 4960 | 1.45 | 93.9 | 0.043 | 3.61 | 100.5 | 16.4 | 83.3 | 6.5 | 42 |
| M676130 | 12 | 3.81 | 1455 | 3.52 | 49.9 | 0.369 | 2.9 | 469 | 5.89 | 24.6 | 0.9 | 310 |
| M676131 | 6 | 2.6 | 45.9 | 0.29 | 19.7 | 0.032 | 3.71 | 84.7 | 10.75 | 3 | 0.3 | 15 |
| M676132 | 2.5 | 0.59 | 42.7 | 0.08 | 10.4 | 0.011 | 4.73 | 7.4 | 4.05 | 0.9 | 0.3 | 4 |
| M676133 | 2.5 | 0.51 | 105.5 | 0.17 | 11.6 | 0.016 | 2.84 | 97.3 | 8.4 | 30.3 | 0.4 | 4 |
| M676134 | 2.5 | 0.62 | 49.1 | 0.12 | 52.9 | 0.069 | 20.8 | 21.2 | 5.96 | 6.4 | 1.7 | 317 |
| M676135 | 127 | 176 | 10001 | 16.1 | 2700 | 11.2 | 1.24 | 14150 | 213 | 3340 | 0.4 | 23300 |
| M676136 | 40 | 221 | 10001 | 9.26 | 1135 | 5.46 | 2.83 | 29100 | 745 | 1525 | 1.5 | 20400 |
| M676137 | 6 | 52 | 10001 | 2.19 | 490 | 2.07 | 2.87 | 4940 | 275 | 582 | 1.1 | 5490 |
| M676203 | 2.5 | 0.6 | 62.6 | 0.25 | 68.6 | 0.056 | 2.85 | 44.4 | 1.93 | 4.4 | 0.8 | 47 |
| K276005 | 1 | 44.2 | 610 | 1.62 | 461 | 1.35 | 0.75 | 6060 | 50.5 | 443 | 0.05 | 3430 |
| K276004 | 77 | 240 | 10000 | 15.8 | 1270 | 4.16 | 2.71 | 27400 | 1560 | 1630 | 0.09 | 11900 |
| G005378 | 77 | 11.4 | 10001 | 16.85 | 137 | 0.769 | 0.59 | 484 | 108.5 | 88 | 0.37 | 1360 |
| G005379 | 2 | 137 | 10001 | 38.1 | 1220 | 2.4 | 1.8 | 9340 | 39.3 | 1565 | 0.3 | 1880 |
| G005380 | 16 | 60.9 | 10001 | 11.15 | 812 | 1.5 | 1.27 | 5060 | 678 | 4370 | 0.55 | 2130 |
| G005381 | 113 | 8.79 | 10001 | 8.44 | 54.8 | 0.591 | 1.58 | 649 | 129 | 142 | 0.43 | 573 |
| G005382 | 10 | 4.97 | 10001 | 3.96 | 59.8 | 0.186 | 0.88 | 499 | 28.1 | 94 | 0.5 | 462 |
| G005383 | 451 | 150 | 10001 | 17.9 | 1030 | 3.3 | 0.88 | 25000 | 319 | 1145 | 0.24 | 2780 |
| G005384 | 5 | 2.25 | 9110 | 5.86 | 117.5 | 0.132 | 58.9 | 143.5 | 5.23 | 22 | 1.88 | 192 |
| G005385 | 0.5 | 0.8 | 277 | 1.19 | 36.1 | 0.018 | 0.57 | 45.8 | 2.06 | 14 | 0.14 | 20 |
| G005386 | 0.5 | 0.28 | 154 | 0.56 | 122 | 0.056 | 1 | 12.5 | 0.76 | 7 | 1.26 | 71 |
| G005398 | 5 | 2.27 | 3480 | 0.81 | 118 | 0.049 | 21.1 | 201 | 12.5 | 5 | 0.35 | 189 |
| G005399 | 7 | 0.75 | 513 | 0.2 | 92.7 | 0.013 | 58.1 | 44.3 | 6.94 | 13 | 0.92 | 41 |
| G005400 | 12 | 5.62 | 4610 | 0.76 | 125 | 0.072 | 9.4 | 1250 | 13.5 | 7 | 0.88 | 132 |
| G0557560 | 9 | 2.36 | 189.5 | 0.06 | 134 | 0.114 | 2.21 | 209 | 33.2 | 2.5 | 0.15 | 72 |
| G0557561 | 20 | 187 | 27000 | 7.04 | 622 | 3.52 | 0.91 | 15200 | 212 | 956 | 0.33 | 654 |
| G0557562 | 9 | 48.9 | 23100 | 1.05 | 456 | 1.88 | 1.51 | 3890 | 58.2 | 1580 | 86.1 | 516 |
| G0557563 | 55 | 1120 | 203000 | 27.6 | 4240 | 56.7 | 1.32 | 118000 | 864 | 14600 | 11.5 | 1820 |
| G0557564 | 4 | 103 | 11500 | 136 | 405 | 0.216 | 1.28 | 7330 | 49.5 | 326 | 0.53 | 103 |
| G0557565 | 1 | 10.3 | 1515 | 0.97 | 145 | 0.442 | 1.87 | 910 | 6.73 | 170 | 0.31 | 115 |
| G0557567 | 91 | 5.06 | 62900 | 0.5 | 9.8 | 0.072 | 0.47 | 308 | 39.8 | 88 | 0.17 | 23 |
| G0557568 | 2 | 70.5 | 4830 | 1 | 196 | 1.69 | 0.83 | 9980 | 136.5 | 500 | 0.14 | 398 |
| G0557569 | 150 | 568 | 64000 | 25.1 | 7310 | 27.4 | 5.8 | 44700 | 4480 | 6950 | 0.27 | 77600 |