| Euclid & Newton Zones Rock Geochemistry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample # | Au (ppb) | Ag (ppm) | As (ppm) | Bi (ppm) | Cu (ppm) | In (ppm) | Mo (ppm) | Pb (ppm) | Sb (ppm) | Sn (ppm) | W (ppm) | Zn (ppm) |
| L840427 | 6 | 27.2 | 803 | 8.13 | 37.8 | 0.476 | 3.62 | 2060 | 31.9 | 9 | 1.3 | 642 |
| L840428 | 2.5 | 1.01 | 31.9 | 0.72 | 10.4 | 0.021 | 1.44 | 16.5 | 5 | 4.2 | 1.3 | 571 |
| L840429 | 2.5 | 1.27 | 2.2 | 6.45 | 32.7 | 0.138 | 2.06 | 11.2 | 2.43 | 2.8 | 0.7 | 1370 |
| L840430 | 2.5 | 0.25 | 17.3 | 3.42 | 84.5 | 0.021 | 1.26 | 7.5 | 5 | 4.8 | 1.1 | 39 |
| L840431 | 2.5 | 0.39 | 12.9 | 0.93 | 22.7 | 0.07 | 18.95 | 8.8 | 2.37 | 1.3 | 1.3 | 233 |
| L840432 | 2.5 | 0.43 | 5 | 0.21 | 9.1 | 0.024 | 1.4 | 4.5 | 0.9 | 3.9 | 1.2 | 44 |
| L840433 | 2.5 | 0.39 | 16.7 | 0.29 | 17.3 | 0.053 | 2.63 | 10.1 | 4.03 | 2 | 1.4 | 68 |
| L840434 | 2.5 | 38.9 | 3.9 | 1.94 | 38.4 | 1.835 | 1.9 | 8400 | 46.7 | 12.1 | 11 | 7040 |
| M676908 | 2.5 | 1.87 | 28 | 0.19 | 63 | 0.045 | 54.4 | 44.8 | 11.05 | 1.1 | 0.8 | 70 |
| M676909 | 5 | 2.52 | 145.5 | 2.43 | 9.5 | 0.256 | 0.49 | 88.1 | 57.3 | 58.6 | 1.5 | 121 |
| M676910 | 2.5 | 3.46 | 146.5 | 11.9 | 14.5 | 0.028 | 0.66 | 80.2 | 16.45 | 12.8 | 0.7 | 80 |
| M676911 | 2.5 | 17.65 | 181.5 | 40.6 | 27.2 | 0.028 | 1.37 | 440 | 89.7 | 95.1 | 0.5 | 37 |
| M676912 | 2.5 | 0.29 | 16.1 | 0.49 | 11.6 | 0.02 | 1.45 | 11.6 | 1.03 | 4.3 | 1 | 46 |
| M676913 | 2.5 | 24.2 | 54.8 | 252 | 21.6 | 0.182 | 2.26 | 225 | 44.7 | 6 | 1.9 | 891 |
| M676914 | 78 | 982 | 24 | 1985 | 330 | 23.1 | 0.74 | 41800 | 107.5 | 41.8 | 1.3 | 97300 |
| M676915 | 52 | 14.45 | 502 | 2.86 | 49.4 | 1.815 | 1.18 | 7570 | 3400 | 29.8 | 0.8 | 9790 |
| M676916 | 2.5 | 2.11 | 15 | 3.29 | 9.8 | 0.069 | 1.52 | 102 | 6.76 | 1.5 | 1 | 165 |
| M676917 | 2.5 | 16.65 | 311 | 46.2 | 39 | 1.965 | 1.43 | 95.9 | 33.3 | 45.1 | 0.3 | 463 |
| M676918 | 2.5 | 0.91 | 12 | 1.56 | 21.4 | 0.029 | 2.03 | 29 | 2.78 | 6.8 | 2.1 | 630 |
| M676919 | 2.5 | 10.95 | 223 | 24.5 | 39.9 | 1.87 | 0.91 | 56.6 | 18.85 | 22.9 | 0.2 | 1200 |
| M676920 | 2.5 | 0.32 | 5.7 | 0.49 | 34.3 | 0.066 | 0.61 | 6.4 | 1.28 | 2.1 | 0.7 | 53 |
| M676921 | 2.5 | 0.83 | 27.7 | 2.54 | 40.8 | 0.088 | 0.41 | 10.2 | 3.09 | 27.6 | 1.3 | 68 |
| M676922 | 2.5 | 0.36 | 13.7 | 0.38 | 22.9 | 0.035 | 1.96 | 23.3 | 4.19 | 1.5 | 0.8 | 84 |
| M676923 | 2.5 | 0.22 | 10.6 | 0.39 | 35.3 | 0.019 | 4.03 | 17 | 2.63 | 1.9 | 1.1 | 51 |
| M676924 | 2.5 | 16.1 | 449 | 3.9 | 42.6 | 0.579 | 3.94 | 1075 | 27.4 | 8.3 | 1 | 630 |
| M676925 | 2.5 | 5.98 | 193.5 | 2.15 | 11.4 | 1.07 | 0.43 | 232 | 12.7 | 35 | 0.1 | 148 |
| M676926 | 2.5 | 0.46 | 4.9 | 0.53 | 13.5 | 0.012 | 1.62 | 20.6 | 2.11 | 2 | 0.7 | 22 |
| M676927 | 6 | 29.5 | 19.2 | 0.08 | 618 | 0.072 | 0.21 | 400 | 301 | 1.3 | 0.6 | 304400 |
| M676928 | 2.5 | 2.41 | 15.6 | 0.18 | 48.5 | 1.505 | 0.83 | 11 | 5.05 | 2.2 | 0.5 | 30200 |
| M676935 | 2.5 | 1.1 | 135.5 | 9.05 | 107 | 0.432 | 59.1 | 15.9 | 10.9 | 5.6 | 2.1 | 713 |
| M676936 | 2.5 | 0.35 | 2.7 | 1.48 | 37 | 0.008 | 3.13 | 11.4 | 2.93 | 2.5 | 0.4 | 19 |
| M676937 | 2.5 | 1.05 | 2 | 5.84 | 42.8 | 0.01 | 1.9 | 17.9 | 4.03 | 2.2 | 0.7 | 15 |
| M676938 | 2.5 | 0.48 | 11.9 | 0.33 | 16.3 | 0.021 | 5.85 | 7 | 2.25 | 1.6 | 1 | 194 |
| M676939 | 39 | 68.1 | 1440 | 332 | 148.5 | 0.023 | 28.1 | 166.5 | 30.9 | 5.4 | 1.9 | 476 |
| M676940 | 2.5 | 2.52 | 53.3 | 22.1 | 45.9 | 0.032 | 8.07 | 52 | 8.83 | 3.3 | 0.9 | 223 |
| M676941 | 2.5 | 0.57 | 3.7 | 0.95 | 18.7 | 0.009 | 0.82 | 10.6 | 1.63 | 1.6 | 0.6 | 13 |
| M676942 | 2.5 | 0.94 | 16.6 | 4.88 | 34.9 | 0.007 | 0.64 | 13.6 | 2.18 | 2 | 0.6 | 42 |
| M676943 | 22 | 6.61 | 3010 | 15.85 | 65.9 | 0.017 | 4.17 | 91.6 | 11.95 | 5.1 | 1.2 | 2410 |
| M676101 | 2.5 | 0.05 | 7.3 | 0.21 | 5 | 0.066 | 1.37 | 33.8 | 0.49 | 10.8 | 2.9 | 63 |
| M676102 | 2.5 | 0.04 | 8.7 | 0.32 | 4.1 | 0.059 | 2.79 | 33.8 | 0.97 | 9.6 | 4 | 60 |
| M676103 | 2.5 | 0.02 | 2.1 | 0.26 | 7.1 | 0.064 | 2.06 | 29.9 | 0.44 | 9.2 | 2.7 | 62 |
| M676104 | 2.5 | 0.05 | 2.1 | 0.3 | 3.1 | 0.061 | 2.09 | 30.7 | 0.64 | 9.4 | 2.6 | 53 |
| M676105 | 2.5 | 0.01 | 1 | 0.2 | 2.5 | 0.052 | 1.41 | 39.3 | 0.18 | 17.3 | 4.1 | 51 |
| M676106 | 2.5 | 0.12 | 3.1 | 0.82 | 8.5 | 0.073 | 4.12 | 42 | 0.4 | 13.2 | 3.5 | 107 |
| M676107 | 2.5 | 0.03 | 2.3 | 0.22 | 5.6 | 0.08 | 4.06 | 39.8 | 0.4 | 12.8 | 3.5 | 100 |
| M676108 | 2.5 | 0.5 | 4.1 | 0.23 | 28.9 | 0.007 | 5.88 | 12 | 2.52 | 1.2 | 0.4 | 19 |
| M676109 | 2.5 | 0.13 | 19.3 | 0.13 | 6.1 | 0.04 | 1.68 | 45 | 2.12 | 9.8 | 6.2 | 65 |
| M676110 | 2.5 | 0.23 | 10.1 | 0.24 | 3.1 | 0.069 | 2.76 | 55 | 1.77 | 10.8 | 4.2 | 59 |
| M676111 | 2.5 | 1.57 | 24.9 | 0.1 | 62.4 | 0.015 | 45.1 | 27.7 | 7.27 | 1.5 | 1.2 | 31 |
| K191861 | 2.5 | 2.81 | 91.1 | 0.08 | 373 | 0.027 | 2.2 | 123 | 62.5 | 5 | 0.7 | 3410 |
| K191862 | 2.5 | 0.61 | 116.5 | 0.15 | 229 | 0.102 | 1.61 | 63.5 | 41.3 | 12 | 1.3 | 3700 |
| M676045 | 7 | 0.6 | 7.2 | 0.14 | 15.4 | 0.017 | 1.06 | 22.2 | 5.24 | 1.6 | 0.8 | 7 |
| M676046 | 6 | 14.15 | 91.8 | 0.05 | 82.9 | 0.378 | 1.51 | 580 | 54.4 | 8 | 0.6 | 33 |
| M676047 | 9 | 0.92 | 2.6 | 7.77 | 123 | 0.022 | 0.65 | 11.3 | 3.76 | 19.3 | 0.9 | 38 |
| M676048 | 2.5 | 0.02 | 50.3 | 0.24 | 4 | 0.051 | 1.09 | 2.9 | 1.51 | 4.3 | 1 | 5 |
| M676049 | 2.5 | 0.32 | 4.2 | 5.25 | 92 | 0.012 | 0.45 | 11.2 | 2.34 | 11 | 2.6 | 82 |
| M676050 | 27 | 1.6 | 3.5 | 37.1 | 322 | 0.026 | 0.71 | 13.6 | 5.35 | 7.4 | 0.4 | 24 |
| M676052 | 6 | 0.7 | 3.8 | 10.55 | 181 | 0.023 | 0.55 | 11.6 | 4.01 | 13.2 | 0.8 | 37 |
| M676053 | 8 | 0.59 | 15.1 | 11.65 | 148 | 0.019 | 0.53 | 13.4 | 5.54 | 14.5 | 2.5 | 59 |
| M676054 | 2.5 | 0.77 | 1.9 | 0.1 | 9.5 | 0.013 | 0.51 | 38.6 | 2.66 | 2.3 | 1 | 8 |
| M676060 | 2.5 | 0.06 | 28.2 | 0.49 | 3.5 | 0.0025 | 1.37 | 2.4 | 2.75 | 1.4 | 1.5 | 1 |
| M676061 | 14 | 0.98 | 28.2 | 0.56 | 10.7 | 0.029 | 0.47 | 17.9 | 4.48 | 1.4 | 0.9 | 8 |
| M676062 | 2.5 | 0.41 | 37.1 | 0.21 | 5.7 | 0.027 | 0.34 | 9.3 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 4 |
| M676063 | 2.5 | 0.45 | 2.3 | 0.88 | 20.7 | 0.021 | 2.53 | 9.6 | 1.71 | 3 | 1.3 | 23 |
| M676064 | 2.5 | 2.95 | 2.7 | 12.3 | 8.7 | 0.017 | 35 | 26.1 | 3.82 | 2.7 | 1.8 | 6 |
| K191900 | 2.5 | 1.51 | 349 | 0.69 | 28.8 | 0.03 | 3.43 | 17.8 | 8.14 | 4.5 | 1.4 | 103 |
| L840501 | 224 | 1050 | 10001 | 4660 | 202 | 8.57 | 30.6 | 21000 | 7970 | 501 | 4.9 | 288 |
| L840502 | 2.5 | 10.55 | 679 | 10.15 | 9.7 | 0.389 | 0.34 | 3170 | 36.7 | 12.2 | 0.1 | 2330 |
| L840503 | 116 | 19.85 | 1020 | 18.15 | 19 | 0.826 | 0.27 | 9990 | 4810 | 66.6 | 0.1 | 468 |
| L840504 | 183 | 692 | 10001 | 5210 | 112.5 | 0.27 | 0.42 | 5740 | 2490 | 7.1 | 0.5 | 83 |
| L840521 | 14 | 7.86 | 24 | 101.5 | 48.9 | 1.095 | 0.54 | 87.7 | 21.6 | 4.7 | 1.2 | 1960 |
| L840522 | 6 | 2.51 | 1380 | 10.35 | 16.9 | 0.012 | 2.12 | 22.7 | 11.25 | 5.7 | 1.9 | 52 |
| L840523 | 6 | 1.96 | 87.3 | 8.67 | 5.2 | 0.014 | 3.13 | 31.2 | 12.1 | 1.8 | 1.6 | 25 |
| L840524 | 11 | 2.15 | 230 | 11.6 | 13.4 | 0.0025 | 4.48 | 27 | 6.56 | 1.2 | 0.5 | 34 |
| L840525 | 19 | 3.33 | 315 | 31.2 | 3.1 | 0.005 | 0.97 | 73.9 | 3.77 | 3.9 | 3.5 | 8 |
| L840526 | 2.5 | 0.49 | 58 | 14.2 | 32.7 | 0.185 | 4.66 | 6.4 | 6.52 | 4.8 | 1 | 33 |
| L840527 | 6 | 1.37 | 42.2 | 10.9 | 30 | 0.055 | 18.55 | 18.1 | 10.7 | 9.3 | 1.9 | 37 |
| L840528 | 2.5 | 73.8 | 755 | 15.15 | 30.5 | 2.22 | 0.45 | 7560 | 110.5 | 125.5 | 0.3 | 491 |
| L840529 | 31 | 49.5 | 9900 | 53.4 | 6.6 | 0.915 | 0.23 | 2130 | 418 | 470 | 0.1 | 161 |
| L840530 | 9 | 7.69 | 116 | 80.2 | 21.7 | 3.21 | 0.5 | 1690 | 1470 | 9.9 | 2.1 | 282 |
| L840531 | 100 | 56.4 | 10001 | 330 | 171 | 0.331 | 1.23 | 592 | 624 | 8.5 | 1.8 | 138 |
| L840532 | 2.5 | 3.03 | 397 | 14.15 | 17.7 | 0.879 | 0.47 | 91.6 | 41.5 | 8.6 | 0.2 | 145 |
| L840533 | 2.5 | 8.75 | 543 | 7.37 | 12.8 | 0.556 | 0.85 | 1715 | 742 | 17.9 | 1.4 | 1120 |
| L840534 | 2.5 | 51 | 85.1 | 21.6 | 61.6 | 1.68 | 1.48 | 3710 | 62.1 | 8.3 | 0.6 | 5910 |
| M676077 | 2.5 | 0.43 | 2.2 | 1.98 | 12 | 0.0025 | 0.62 | 4.7 | 0.83 | 1.1 | 0.6 | 10 |
| M676078 | 2.5 | 0.11 | 1.1 | 0.49 | 13.2 | 0.008 | 1.17 | 3.1 | 0.38 | 0.9 | 0.5 | 5 |
| M676079 | 2.5 | 0.17 | 240 | 0.77 | 39.7 | 0.016 | 42.3 | 3.9 | 2.28 | 1.5 | 1.1 | 257 |
| M676080 | 6 | 5.75 | 25.6 | 25.6 | 59.8 | 0.024 | 4 | 31.8 | 19.6 | 3.8 | 1 | 50 |
| L840636 | 2.5 | 0.4 | 60.9 | 1.05 | 15.1 | 0.032 | 0.72 | 25.9 | 13.7 | 1.9 | 0.5 | 386 |
| L840637 | 2.5 | 0.35 | 37 | 0.86 | 10.7 | 0.407 | 0.38 | 19.3 | 1.76 | 2.2 | 0.3 | 303 |
| L840638 | 27 | 23.6 | 2720 | 20.5 | 128 | 0.513 | 28.1 | 3730 | 2230 | 70.5 | 4.1 | 339 |
| L840640 | 12 | 23.8 | 5820 | 10.9 | 85.1 | 1.275 | 3.81 | 5550 | 1335 | 286 | 0.3 | 1600 |
| L840642 | 2.5 | 0.43 | 93 | 0.89 | 18.4 | 0.028 | 0.21 | 26.9 | 1.39 | 5.2 | 0.3 | 22 |
| L840643 | 2.5 | 0.9 | 9.2 | 2.16 | 36.4 | 0.329 | 0.23 | 12.5 | 2.74 | 31.3 | 2 | 200 |
| L840644 | 277 | 43.4 | 10001 | 90.6 | 121 | 0.255 | 1.22 | 765 | 181 | 71 | 1.5 | 248 |
| L840664 | 365 | 33.1 | 10001 | 116.5 | 43.5 | 0.369 | 1.24 | 104 | 239 | 12 | 6.2 | 93 |
| L840665 | 73 | 34.2 | 10001 | 164 | 12.4 | 0.135 | 0.6 | 543 | 105.5 | 52.8 | 4.7 | 22 |
| L840666 | 236 | 819 | 10001 | 2590 | 50 | 0.118 | 1.49 | 2210 | 482 | 18.3 | 30.7 | 30 |
| L840667 | 110 | 43.4 | 10001 | 87.4 | 97.9 | 0.086 | 0.45 | 167 | 83.9 | 2.8 | 30.3 | 115 |
| L840668 | 428 | 93.8 | 10001 | 188 | 33 | 0.132 | 0.62 | 467 | 185 | 36 | 0.7 | 16 |
| L840670 | 196 | 1330 | 10001 | 79.8 | 212 | 9.17 | 6.97 | 108500 | 1435 | 110 | 0.7 | 381 |
| L840673 | 165 | 707 | 10001 | 74.4 | 57.3 | 0.299 | 20.4 | 44400 | 916 | 27.2 | 0.8 | 176 |
| L840674 | 1045 | 64.7 | 10001 | 10.5 | 89.6 | 0.623 | 16.15 | 2610 | 1025 | 103 | 1.7 | 153 |
| I079070 | 2.5 | 0.54 | 33.2 | 1.5 | 18.3 | 0.015 | 0.87 | 14 | 1.23 | 2.5 | 0.95 | 20 |
| I079071 | 21 | 13.1 | 4190 | 54.9 | 26.7 | 0.445 | 1.34 | 75.9 | 13.7 | 8 | 1.46 | 330 |
| I079072 | 198 | 11.2 | 248 | 81.8 | 14.1 | 0.03 | 63.2 | 135.5 | 7.74 | 8 | 4.32 | 26 |
| I079073 | 68 | 23.6 | 323 | 171 | 32.7 | 0.118 | 38.4 | 112.5 | 14.45 | 11 | 3.05 | 28 |
| I079074 | 132 | 7.54 | 213 | 50.9 | 17.2 | 0.08 | 1.9 | 3820 | 1250 | 10 | 0.53 | 51 |
| I079075 | 2.5 | 4.64 | 89.4 | 21.8 | 25.3 | 0.071 | 36.5 | 34.1 | 4.27 | 9 | 1.02 | 14 |
| I079076 | 2.5 | 0.45 | 4.3 | 10.95 | 51.2 | 0.01 | 1.8 | 15.3 | 3.33 | 11 | 1.21 | 10 |
| I079077 | 10 | 1.29 | 2.6 | 19.05 | 56.3 | 0.011 | 0.69 | 20.9 | 3.82 | 10 | 5.36 | 8 |
| I079078 | 2.5 | 2.39 | 5.7 | 30.1 | 298 | 0.051 | 5.94 | 19.9 | 2.05 | 8 | 1.85 | 259 |
| G285815 | 1 | 0.22 | 68.8 | 1.06 | 15.8 | 0.01 | 2.25 | 11.3 | 1.9 | 5 | 0.28 | 105 |