| Gauss Zone Rock Geochemistry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample # | Au (ppb) | Ag (ppm) | As (ppm) | Bi (ppm) | Cu (ppm) | In (ppm) | Mo (ppm) | Pb (ppm) | Sb (ppm) | Sn (ppm) | W (ppm) | Zn (ppm) |
| L840318 | 2.5 | 0.08 | 52.7 | 0.15 | 13.3 | 0.029 | 14.6 | 4.1 | 8.42 | 1 | 0.7 | 27 |
| L840319 | 2.5 | 0.2 | 88 | 0.26 | 30.9 | 0.073 | 1.53 | 28.6 | 10.2 | 1.2 | 2.2 | 97 |
| L840320 | 2.5 | 0.5 | 12.7 | 0.7 | 9.2 | 0.041 | 7.13 | 63.6 | 8.67 | 2.2 | 1.3 | 248 |
| L840321 | 2.5 | 0.31 | 5.6 | 0.56 | 23 | 0.042 | 1.46 | 39.5 | 5.03 | 2.1 | 1 | 1200 |
| L840322 | 2.5 | 0.7 | 23.2 | 0.3 | 42.7 | 0.011 | 27.3 | 16.7 | 25.3 | 2 | 1.2 | 191 |
| L840323 | 9 | 504 | 207 | 73.1 | 10600 | 0.06 | 0.44 | 143500 | 352 | 0.8 | 1.1 | 4770 |
| L840324 | 2.5 | 12.25 | 242 | 0.19 | 8620 | 0.048 | 3.49 | 580 | 16.7 | 1.3 | 4.6 | 851 |
| L840325 | 2.5 | 0.54 | 2.5 | 0.12 | 75 | 0.074 | 0.32 | 133.5 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 79 |
| L840326 | 2.5 | 0.42 | 30.5 | 0.16 | 109.5 | 0.0025 | 30.7 | 18.1 | 3.05 | 0.6 | 0.9 | 13 |
| L840327 | 2.5 | 0.43 | 2.5 | 0.11 | 33.3 | 0.051 | 0.28 | 89.1 | 8.17 | 1.1 | 2.1 | 152 |
| L840328 | 2.5 | 44.1 | 28.9 | 2.06 | 22800 | 0.02 | 0.31 | 28600 | 31.7 | 0.1 | 0.2 | 981 |
| L840329 | 2.5 | 0.71 | 59.4 | 0.69 | 130 | 0.067 | 0.22 | 310 | 12 | 1.6 | 2.2 | 187 |
| L840330 | 2.5 | 0.37 | 2.4 | 0.11 | 135 | 0.065 | 2 | 85.4 | 1.58 | 1.7 | 0.8 | 129 |
| L840331 | 2.5 | 0.07 | 2.5 | 0.05 | 56.7 | 0.034 | 0.3 | 12 | 3.96 | 0.9 | 0.7 | 70 |
| L840351 | 2.5 | 0.32 | 127 | 0.23 | 52.6 | 0.068 | 10.3 | 38.3 | 6.69 | 1.9 | 1.6 | 114 |
| L840352 | 2.5 | 9.83 | 96 | 0.49 | 1060 | 0.082 | 0.39 | 20.7 | 11.25 | 1.7 | 1.3 | 130 |
| L840353 | 2.5 | 0.22 | 15 | 0.15 | 31.7 | 0.0025 | 19.2 | 37.2 | 3.16 | 0.6 | 0.6 | 70 |
| L840354 | 2.5 | 0.15 | 4.8 | 0.07 | 8.6 | 0.025 | 0.63 | 45.2 | 0.59 | 3.4 | 2.2 | 40 |
| L840401 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | 0.07 | 14.8 | 0.02 | 1.4 | 26.4 | 1.05 | 1.1 | 0.8 | 95 |
| L840402 | 2.5 | 2.56 | 69 | 3.46 | 181.5 | 0.089 | 0.78 | 589 | 13.55 | 1.1 | 1.3 | 233 |
| L840403 | 2.5 | 0.08 | 4.2 | 0.05 | 70.7 | 0.06 | 1.63 | 17.6 | 19.9 | 3.1 | 0.9 | 543 |
| L840404 | 2.5 | 0.58 | 22 | 0.08 | 303 | 0.097 | 0.29 | 5 | 8.6 | 2 | 2.1 | 135 |
| L840564 | 2.5 | 21.3 | 35 | 11.05 | 1415 | 0.058 | 1.41 | 1735 | 42.1 | 0.4 | 1.8 | 520 |
| L840592 | 2.5 | 0.29 | 32.7 | 0.37 | 12.1 | 0.01 | 2.94 | 19.5 | 7.52 | 0.6 | 0.7 | 212 |
| L840593 | 2.5 | 0.17 | 41.3 | 0.12 | 5.9 | 0.013 | 5.43 | 14.1 | 12.35 | 0.9 | 0.9 | 31 |
| L840594 | 2.5 | 5.16 | 83 | 1.17 | 473 | 0.101 | 0.36 | 542 | 13.15 | 2.5 | 4.2 | 505 |
| L840595 | 2.5 | 9.09 | 31 | 2.61 | 564 | 0.069 | 0.22 | 1585 | 4.93 | 0.3 | 1.5 | 644 |
| L840596 | 2.5 | 0.46 | 49 | 0.8 | 21.9 | 0.078 | 6.15 | 48.7 | 17 | 2 | 2.5 | 138 |