| Hammer Zone Rock Geochemistry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample # | Au (ppb) | Ag (ppm) | As (ppm) | Bi (ppm) | Cu (ppm) | In (ppm) | Mo (ppm) | Pb (ppm) | Sb (ppm) | Sn (ppm) | W (ppm) | Zn (ppm) |
| L840313 | 2.5 | 0.79 | 145 | 1.73 | 4.5 | 0.024 | 0.53 | 67.9 | 1.63 | 7.8 | 1.3 | 75 |
| L840314 | 2.5 | 2.04 | 149.5 | 1.63 | 8.9 | 0.03 | 0.24 | 161 | 8.74 | 18.5 | 2.3 | 270 |
| L840315 | 2.5 | 0.59 | 11.1 | 0.76 | 3.4 | 0.03 | 0.34 | 69.8 | 1.13 | 7.2 | 1.5 | 2110 |
| L840316 | 120 | 0.39 | 15.3 | 0.68 | 3.2 | 0.033 | 0.26 | 65.8 | 0.8 | 7.1 | 0.9 | 147 |
| L840317 | 2.5 | 0.1 | 4.1 | 0.74 | 2.1 | 0.022 | 0.19 | 45.7 | 0.2 | 14.2 | 1.6 | 58 |
| K191774 | 0 | 1501 | 2240 | 0.05 | 1370 | 0.0025 | 0.28 | 34500 | 10001 | 278 | 0.05 | 1330 |
| K191775 | 650 | 3070 | 1935 | 0.3 | 2760 | 0.0025 | 2.31 | 19650 | 1805 | 508 | 1.2 | 22100 |
| K191776 | 350 | 1905 | 3410 | 0.12 | 2100 | 0.099 | 2.9 | 13100 | 1590 | 678 | 2.4 | 17900 |
| K191777 | 540 | 3010 | 8440 | 0.26 | 1700 | 0.0025 | 0.17 | 31900 | 4290 | 418 | 0.7 | 9130 |
| K191805 | 691 | 8460 | 3880 | 0.3 | 5290 | 0.075 | 0.94 | 40800 | 5690 | 1030 | 1.5 | 6900 |
| K191778 | 0 | 101 | 471 | 0.02 | 310 | 0.0025 | 3.49 | 1330 | 288 | 46.6 | 2 | 2090 |
| K191779 | 0 | 15.9 | 31.7 | 0.03 | 115 | 0.079 | 2.48 | 116.5 | 23.6 | 5.4 | 0.3 | 175 |
| K191780 | 2.5 | 5.4 | 683 | 0.04 | 6.7 | 0.083 | 0.46 | 68.6 | 10.6 | 2.5 | 6.7 | 257 |
| K191781 | 0 | 101 | 777 | 3.2 | 2980 | 0.01 | 0.78 | 3370 | 578 | 105.5 | 1 | 1400 |
| K191782 | 0 | 16.3 | 7800 | 0.12 | 19.5 | 0.016 | 0.35 | 124.5 | 67.9 | 12.3 | 3.6 | 352 |
| K191783 | 0 | 101 | 607 | 0.04 | 1170 | 0.0025 | 0.77 | 8190 | 1035 | 75.9 | 0.8 | 2300 |
| K191784 | 0 | 101 | 9110 | 0.09 | 689 | 0.0025 | 0.4 | 4240 | 937 | 217 | 0.6 | 3950 |
| K191785 | 319 | 1501 | 4470 | 0.33 | 1270 | 0.017 | 0.24 | 32200 | 3330 | 249 | 0.9 | 9770 |
| K191786 | 385 | 2030 | 6850 | 0.32 | 932 | 0.0025 | 0.31 | 15550 | 2470 | 331 | 1.4 | 10500 |
| K191787 | 215 | 1440 | 3740 | 0.15 | 479 | 0.0025 | 4.45 | 6450 | 1545 | 306 | 2 | 4310 |
| K191788 | 288 | 101 | 3380 | 0.09 | 3320 | 0.0025 | 0.7 | 10001 | 5050 | 323 | 0.8 | 2500 |
| K191789 | 2.5 | 44.6 | 23.3 | 41.9 | 393 | 2.54 | 0.4 | 1245 | 40.4 | 15.9 | 3.6 | 2110 |
| K191790 | 175 | 611 | 2940 | 0.35 | 1165 | 0.027 | 0.91 | 5890 | 863 | 188 | 0.7 | 3370 |
| K191791 | 0 | 101 | 3100 | 0.47 | 849 | 0.017 | 0.95 | 10001 | 1545 | 290 | 2.9 | 1940 |
| K191792 | 107 | 638 | 2370 | 0.25 | 869 | 0.017 | 1.68 | 6330 | 504 | 46.3 | 0.9 | 1380 |
| K191793 | 0 | 25 | 10001 | 0.41 | 94.3 | 0.029 | 0.91 | 10001 | 410 | 7.6 | 3.9 | 907 |
| K191794 | 0 | 101 | 6630 | 1.53 | 1300 | 0.108 | 7.35 | 10001 | 1960 | 45.6 | 0.3 | 6730 |
| K191795 | 0 | 93 | 60.2 | 0.08 | 15.1 | 0.054 | 0.34 | 382 | 45.1 | 158 | 0.5 | 135 |
| K191796 | 0 | 4260 | 2270 | 0.17 | 2040 | 0.01 | 0.4 | 27000 | 7230 | 508 | 0.7 | 2790 |
| K191797 | 272 | 2080 | 3620 | 1.86 | 638 | 0.133 | 0.69 | 18550 | 2890 | 144.5 | 0.4 | 4680 |
| K191798 | 45 | 667 | 2370 | 0.11 | 730 | 0.0025 | 1.79 | 13350 | 629 | 136 | 1 | 2340 |
| K191799 | 0 | 17.7 | 1200 | 0.55 | 13 | 0.012 | 0.23 | 545 | 3950 | 6.8 | 0.2 | 107 |
| K191800 | 0 | 6.88 | 30.1 | 11.35 | 8.7 | 0.101 | 0.4 | 507 | 29.6 | 19 | 1.6 | 153 |
| K191801 | 43 | 96 | 791 | 1.59 | 385 | 0.005 | 6.31 | 956 | 70.7 | 6.1 | 1.5 | 583 |
| K284958 | 177 | 80.6 | 4480 | 0.89 | 20.8 | 0.033 | 0.37 | 540 | 67.6 | 26 | 4.41 | 297 |
| K284959 | 288 | 6.92 | 2960 | 0.36 | 11 | 0.015 | 1.11 | 125.5 | 32.5 | 12 | 5.82 | 75 |
| K284960 | 2010 | 2500 | 10000 | 0.46 | 1840 | 0.083 | 0.27 | 12550 | 2950 | 726 | 8.74 | 32100 |
| K284961 | 86 | 1420 | 2330 | 1.19 | 4080 | 0.036 | 0.13 | 3840 | 1130 | 191 | 1.75 | 6800 |
| K284962 | 457 | 3920 | 1695 | 0.44 | 3430 | 0.079 | 0.12 | 20800 | 5360 | 1120 | 2.37 | 43700 |
| K284963 | 573 | 6100 | 1535 | 0.58 | 8200 | 0.218 | 0.83 | 55800 | 4880 | 1415 | 1.59 | 36900 |
| K284964 | 14 | 93 | 263 | 0.5 | 215 | 0.012 | 0.36 | 1710 | 71.5 | 33 | 4.38 | 2040 |
| K284965 | 41 | 199 | 1465 | 0.28 | 477 | 0.01 | 0.09 | 992 | 232 | 45 | 2.84 | 2910 |
| K284966 | 12800 | 16985.5 | 10000 | 0.26 | 8770 | 0.48 | 0.25 | 79600 | 10000 | 2500 | 0.68 | 1760 |
| K284968 | 199 | 289 | 1040 | 0.76 | 100 | 0.076 | 0.21 | 27500 | 399 | 36 | 6.95 | 17650 |
| K284969 | 55 | 16.95 | 161 | 0.22 | 13.1 | 0.016 | 0.35 | 105 | 397 | 2.5 | 5.03 | 1420 |
| K284970 | 2760 | 6100 | 3920 | 0.18 | 4400 | 0.327 | 4.17 | 37000 | 3500 | 1500 | 3.47 | 17350 |
| K284971 | 1025 | 6620 | 10000 | 0.57 | 4630 | 0.167 | 0.15 | 84100 | 6420 | 1905 | 1.68 | 87400 |
| K284972 | 511 | 4460 | 3970 | 0.47 | 3470 | 0.211 | 0.56 | 37800 | 4590 | 1670 | 1.27 | 63000 |
| I358093 | 5 | 26.9 | 271 | 0.57 | 216 | 0.007 | 0.6 | 26.9 | 19 | 9 | 0.5 | 516 |
| I358094 | 1380 | 4140 | 4150 | 0.54 | 4530 | 0.0025 | 0.24 | 17350 | 6260 | 1190 | 0.35 | 28500 |