| Keg Zone Rock Geochemistry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample # | Au (ppb) | Ag (ppm) | As (ppm) | Bi (ppm) | Cu (ppm) | In (ppm) | Mo (ppm) | Pb (ppm) | Sb (ppm) | Sn (ppm) | W (ppm) | Zn (ppm) |
| L840309 | 2.5 | 9.89 | 8.8 | 8.34 | 1810 | 5.42 | 2.05 | 271 | 5.41 | 339 | 2 | 5410 |
| L840310 | 2.5 | 125 | 1260 | 250 | 362 | 6.57 | 1.88 | 18200 | 38.1 | 381 | 52.3 | 568 |
| L840311 | 22 | 75.2 | 10000.5 | 75.1 | 580 | 14.85 | 1.62 | 32000 | 87.5 | 257 | 1.4 | 5720 |
| L840312 | 2.5 | 44.4 | 378 | 110.5 | 236 | 2.01 | 1.2 | 3280 | 9.65 | 134.5 | 3 | 420 |
| H805413 | 2.5 | 0.58 | 21.4 | 0.45 | 121.5 | 0.038 | 2.39 | 16.8 | 4.85 | 1.9 | 1.1 | 21 |
| H805414 | 93 | 317 | 11.8 | 2.03 | 1880 | 19.75 | 1.33 | 90700 | 284 | 377 | 0.5 | 126500 |
| H805415 | 2.5 | 0.66 | 7.9 | 0.99 | 57.8 | 0.071 | 2.5 | 140.5 | 1.54 | 5.6 | 1.5 | 346 |
| H805416 | 2.5 | 3.02 | 8.5 | 0.15 | 45 | 0.202 | 1.56 | 791 | 4.67 | 7.9 | 1.6 | 1050 |
| H805417 | 7 | 18.7 | 10.5 | 8.53 | 220 | 2.34 | 0.96 | 4170 | 37.9 | 122 | 1.1 | 8160 |
| H805418 | 21 | 59.1 | 40.5 | 1.37 | 552 | 4.07 | 0.92 | 16550 | 75.3 | 119 | 1 | 23000 |
| H805419 | 103 | 251 | 228 | 7.8 | 877 | 3.1 | 1.63 | 81600 | 289 | 191.5 | 0.8 | 17750 |
| H805420 | 2.5 | 4.76 | 3.5 | 0.71 | 148 | 0.456 | 0.73 | 893 | 11.7 | 38.4 | 1.2 | 1200 |
| H805421 | 66 | 204 | 9 | 1.34 | 1700 | 21.5 | 0.75 | 56400 | 243 | 219 | 0.4 | 151500 |
| H805422 | 13 | 15.85 | 35.1 | 13.8 | 198 | 6.48 | 1.21 | 2350 | 29.5 | 113.5 | 0.8 | 15800 |
| M676025 | 2.5 | 0.22 | 2.4 | 0.17 | 4.6 | 0.014 | 0.96 | 5.2 | 8.07 | 0.8 | 0.7 | 3330 |
| I079036 | 2 | 1.24 | 7.2 | 0.2 | 13.7 | 0.068 | 1 | 47.2 | 16.15 | 2.5 | 0.15 | 112 |
| I079037 | 4 | 1.13 | 9.9 | 0.32 | 21.1 | 0.033 | 1.11 | 7.2 | 17.05 | 2.5 | 0.1 | 97 |
| I079038 | 2 | 0.65 | 1.1 | 0.21 | 89.6 | 0.0025 | 1.03 | 6 | 0.91 | 2.5 | 0.33 | 16 |
| I079039 | 7 | 1.13 | 16.6 | 0.23 | 209 | 0.025 | 3.56 | 11.9 | 6.05 | 2.5 | 0.11 | 159 |
| I079040 | 1 | 0.25 | 68 | 0.82 | 74.4 | 0.01 | 0.34 | 5.7 | 1.01 | 5 | 0.43 | 32 |
| I079041 | 1 | 0.26 | 4.5 | 0.39 | 126 | 0.01 | 0.34 | 2.6 | 0.91 | 5 | 0.53 | 26 |
| K276023 | 2.5 | 0.48 | 106 | 1.21 | 30.1 | 0.014 | 2.61 | 122 | 1.01 | 19 | 0.34 | 108 |
| K276024 | 2.5 | 3.38 | 155 | 2.23 | 225 | 0.048 | 8.04 | 913 | 3.98 | 22 | 0.67 | 603 |
| K276025 | 2.5 | 0.54 | 32.6 | 2.07 | 136.5 | 3.53 | 4.48 | 28.5 | 0.54 | 62 | 2.84 | 1360 |
| K276026 | 12 | 1.65 | 35.2 | 19.75 | 720 | 5.12 | 4.13 | 47.1 | 1.25 | 38 | 0.93 | 8130 |
| G005368 | 32 | 1.38 | 9 | 32.1 | 1040 | 8.99 | 10.35 | 4.2 | 0.4 | 37 | 20 | 22500 |
| G005369 | 1 | 19.45 | 178.5 | 53.8 | 670 | 5.02 | 2.05 | 1210 | 1.54 | 105 | 6.01 | 5790 |
| G005370 | 34 | 16.55 | 10001 | 45.4 | 810 | 0.765 | 0.14 | 521 | 114.5 | 197 | 0.75 | 151 |
| G005371 | 45 | 180 | 10001 | 282 | 1840 | 12.35 | 3.56 | 23100 | 37.6 | 1490 | 12.3 | 807 |
| G005372 | 8 | 115 | 10001 | 122 | 25500 | 16.15 | 1.46 | 2770 | 19 | 808 | 30.8 | 14150 |
| G005373 | 1 | 10.3 | 149 | 24.2 | 1110 | 6.38 | 6.46 | 495 | 2.35 | 134 | 1.46 | 7570 |
| G005374 | 5 | 56.8 | 188 | 97 | 2500 | 34.1 | 1.01 | 1340 | 2.87 | 1285 | 194 | 8730 |
| G005375 | 5 | 133 | 7070 | 167 | 9010 | 25.7 | 0.84 | 17750 | 26.9 | 1230 | 3.36 | 43100 |
| G005376 | 11 | 772 | 59.2 | 1980 | 1290 | 12.15 | 0.83 | 38700 | 47.5 | 1105 | 1.15 | 22700 |
| G005377 | 5 | 3.96 | 28.7 | 20.9 | 177.5 | 20.2 | 12.8 | 186.5 | 2.31 | 472 | 4.78 | 57100 |
| G0557575 | 100 | 0.45 | 337 | 1.77 | 48.5 | 0.356 | 7.71 | 16.3 | 0.77 | 37.9 | 0.35 | 1660 |
| G0557576 | 100 | 1.76 | 55.5 | 1.42 | 472 | 0.054 | 20.6 | 10.4 | 5.91 | 6.8 | 0.55 | 132 |
| G0557578 | 100 | 0.33 | 18.6 | 1.45 | 111 | 0.005 | 3.42 | 9.3 | 1 | 4.2 | 0.4 | 50 |
| G0557579 | 100 | 0.21 | 13.6 | 2.59 | 223 | 0.006 | 44.8 | 7.7 | 1.08 | 2.4 | 0.51 | 20 |
| G0557580 | 100 | 0.67 | 897 | 0.52 | 180 | 1.175 | 0.81 | 19.6 | 4.38 | 84.7 | 0.44 | 2360 |
| G0557582 | 100 | 1.27 | 163.5 | 14.5 | 480 | 4.4 | 21.5 | 25.7 | 1.01 | 69.4 | 39.1 | 4670 |
| G285851 | 100 | 88.8 | 10.8 | 22.8 | 16400 | 24.6 | 0.93 | 648 | 4.02 | 1705 | 3.75 | 35100 |
| G285852 | 100 | 25.4 | 12 | 99.5 | 5540 | 5.02 | 1.93 | 349 | 32.3 | 578 | 0.56 | 7820 |
| G285853 | 100 | 317 | 730 | 4.3 | 240 | 3.39 | 5.47 | 78600 | 348 | 1030 | 17.7 | 2130 |
| G285854 | 100 | 148 | 5710 | 195.5 | 4670 | 9.54 | 0.97 | 42100 | 66.7 | 2140 | 8.98 | 9400 |
| G285855 | 100 | 311 | 10001 | 1175 | 10700 | 17.05 | 0.62 | 6350 | 1360 | 3040 | 3.21 | 3340 |
| G285856 | 100 | 2.17 | 8.3 | 43.3 | 856 | 0.06 | 7.84 | 79.1 | 1.23 | 28.1 | 15 | 9 |
| G285859 | 100 | 3.94 | 13.9 | 2.28 | 524 | 0.1 | 85 | 906 | 4.02 | 12.6 | 0.72 | 507 |