| Ku Zone Rock Geochemistry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample # | Au (ppb) | Ag (ppm) | As (ppm) | Bi (ppm) | Cu (ppm) | In (ppm) | Mo (ppm) | Pb (ppm) | Sb (ppm) | Sn (ppm) | W (ppm) | Zn (ppm) |
| I358071 | 2.5 | 6.1 | 625 | 0.48 | 114.5 | 0.209 | 0.19 | 45.4 | 6.21 | 2.5 | 0.27 | 57 |
| I358072 | 7 | 47.8 | 432 | 23.9 | 273 | 1.96 | 3.34 | 871 | 43.1 | 431 | 0.64 | 259 |
| I358073 | 2.5 | 1.93 | 50.5 | 0.89 | 34.8 | 0.014 | 3.91 | 27.7 | 19.6 | 2.5 | 0.025 | 56 |
| I358074 | 2.5 | 24.8 | 73.5 | 0.36 | 307 | 0.048 | 0.69 | 177.5 | 29.7 | 2.5 | 0.36 | 166 |
| I358075 | 2.5 | 1.04 | 5.9 | 0.14 | 37.2 | 0.046 | 0.83 | 10.4 | 1.5 | 2.5 | 0.41 | 47 |
| I358076 | 43 | 2.49 | 44.4 | 1.11 | 32 | 0.041 | 0.33 | 21 | 3.68 | 16 | 0.36 | 21 |
| I358077 | 94 | 0.38 | 1690 | 0.99 | 33.6 | 0.096 | 1.05 | 5.8 | 2.4 | 7 | 5.4 | 55 |
| I358078 | 2.5 | 2.11 | 18.9 | 0.53 | 158 | 0.022 | 2.39 | 19.6 | 2.75 | 6 | 4.25 | 41 |
| I358079 | 259 | 26.6 | 295 | 610 | 8260 | 5.97 | 3.46 | 571 | 17.35 | 53 | 29.2 | 817 |
| I358080 | 527 | 36.2 | 98.8 | 394 | 4370 | 9.21 | 2.4 | 298 | 19.9 | 24 | 14.4 | 420 |
| I358081 | 14 | 9.21 | 25.1 | 27.7 | 265 | 16.05 | 2.22 | 54.1 | 2.46 | 67 | 1 | 4320 |
| I358082 | 2.5 | 2.49 | 41.2 | 3.33 | 102.5 | 0.244 | 0.51 | 14.8 | 4.31 | 5 | 0.85 | 111 |
| I358083 | 21 | 291 | 9950 | 80.7 | 112 | 0.374 | 52.9 | 6560 | 207 | 38 | 19.65 | 272 |
| K191806 | 2.5 | 30.3 | 216 | 49.3 | 527 | 3.71 | 8.13 | 6710 | 16.45 | 152.5 | 4 | 372 |
| K191807 | 40 | 30.6 | 3590 | 212 | 2140 | 0.579 | 32 | 814 | 34.4 | 107.5 | 35.3 | 687 |
| K191808 | 12 | 4.38 | 557 | 15.8 | 1080 | 6.04 | 10.55 | 468 | 12.65 | 204 | 2.4 | 322 |
| K191809 | 80 | 4.7 | 10001 | 43.1 | 217 | 0.471 | 1.66 | 93.4 | 16.55 | 36.2 | 2.1 | 28 |
| K191810 | 2.5 | 41.7 | 106.5 | 49.6 | 2270 | 3.25 | 2.49 | 799 | 3.57 | 252 | 4.8 | 1060 |
| K191811 | 2.5 | 75.2 | 250 | 237 | 1645 | 10.65 | 2.88 | 4130 | 2.9 | 271 | 6 | 955 |
| K191812 | 2.5 | 158 | 357 | 282 | 3350 | 39 | 2.68 | 5750 | 4.84 | 639 | 3.7 | 840 |
| K191813 | 2.5 | 9.54 | 46.2 | 75.5 | 424 | 2.97 | 47.1 | 8440 | 722 | 14.6 | 3.4 | 1530 |
| K191814 | 2.5 | 0.66 | 54.1 | 1.2 | 201 | 0.205 | 130.5 | 50 | 18.5 | 15.8 | 11.9 | 737 |
| K191815 | 490 | 1.91 | 619 | 2.44 | 24 | 0.106 | 10.05 | 155 | 266 | 3.4 | 1.7 | 48 |
| K191816 | 23 | 17.1 | 445 | 59.6 | 260 | 2.45 | 11.15 | 780 | 7.21 | 146.5 | 4.3 | 287 |
| K191817 | 2.5 | 3.61 | 64.5 | 5.95 | 144.5 | 0.731 | 5.71 | 216 | 5.24 | 205 | 2.7 | 96 |
| K191818 | 25 | 23.8 | 219 | 37.9 | 5170 | 8.65 | 2.19 | 416 | 27.5 | 303 | 3.8 | 992 |
| K191819 | 2.5 | 4 | 13 | 12.85 | 397 | 1.11 | 0.47 | 110.5 | 5.2 | 90.6 | 31.3 | 291 |
| K191820 | 28 | 5.88 | 10001 | 134.5 | 761 | 2.31 | 11.5 | 92 | 38.6 | 130 | 20.2 | 147 |
| K191821 | 6 | 5.74 | 10001 | 15.35 | 393 | 0.458 | 15.8 | 222 | 11.9 | 199.5 | 8.6 | 34 |
| K191822 | 2.5 | 8.71 | 175 | 4.02 | 5200 | 1.355 | 3.31 | 58.1 | 9.37 | 107 | 4.6 | 174 |
| K191823 | 2.5 | 0.38 | 152 | 1.53 | 81.8 | 0.214 | 0.82 | 20.4 | 7.15 | 11.2 | 2 | 132 |
| K191824 | 2.5 | 84.2 | 26 | 138.5 | 41.5 | 0.636 | 0.79 | 22500 | 28.8 | 118 | 780 | 17450 |
| K191825 | 2.5 | 35.2 | 103 | 41.8 | 95.8 | 0.477 | 0.51 | 21700 | 37.7 | 159.5 | 421 | 13350 |
| K191826 | 2.5 | 101 | 45 | 162.5 | 40.9 | 0.851 | 1.11 | 31600 | 34.9 | 103.5 | 1650 | 24100 |
| K191827 | 2.5 | 123 | 144 | 265 | 26.6 | 3.1 | 1.64 | 24500 | 25.7 | 102.5 | 1970 | 14850 |
| K191828 | 12 | 793 | 196 | 1260 | 30000 | 59.2 | 0.88 | 77000 | 17.85 | 147.5 | 1010 | 1260 |
| K191829 | 2.5 | 6.71 | 9.1 | 18.5 | 155.5 | 2.51 | 0.39 | 1030 | 6.84 | 427 | 68.7 | 614 |
| K191830 | 56 | 46.9 | 28 | 143.5 | 2510 | 2.37 | 2.54 | 3580 | 17.85 | 210 | 2270 | 1900 |
| K191831 | 2.5 | 1.61 | 20 | 3.17 | 109 | 0.159 | 5.51 | 112 | 2.13 | 4.6 | 39.1 | 136 |
| K191832 | 24 | 1.91 | 7.9 | 23.9 | 221 | 1.015 | 0.49 | 41.6 | 2.57 | 59.3 | 118.5 | 183 |
| K191833 | 9 | 1.37 | 1.1 | 11.85 | 165.5 | 2.49 | 0.43 | 34.6 | 1.93 | 198.5 | 5.2 | 238 |
| K191834 | 210 | 1.4 | 5.6 | 262 | 127 | 1.505 | 3.91 | 25.9 | 1.64 | 92.1 | 8410 | 170 |
| K191835 | 404 | 2.17 | 10 | 699 | 299 | 2.67 | 4.53 | 16.6 | 1.57 | 24.7 | 10200 | 289 |
| K191836 | 2.5 | 41.1 | 45 | 66.7 | 21.6 | 0.33 | 0.55 | 12800 | 15.9 | 28 | 409 | 9230 |
| K191837 | 2.5 | 45 | 14 | 81.1 | 5.3 | 0.327 | 0.33 | 11300 | 12.7 | 68.8 | 206 | 7100 |
| L840332 | 2.5 | 0.24 | 25 | 0.91 | 2.3 | 0.094 | 0.68 | 35.4 | 6.73 | 5.3 | 2.8 | 61 |
| L840333 | 2.5 | 1.97 | 358 | 6 | 537 | 0.348 | 6.25 | 42.8 | 13.65 | 67.8 | 12.4 | 248 |
| L840334 | 2.5 | 1.74 | 90.3 | 2.86 | 37.9 | 0.221 | 0.55 | 203 | 1.43 | 40.3 | 1.6 | 188 |
| L840335 | 2.5 | 9.75 | 16.5 | 22.2 | 125 | 2.08 | 2.13 | 755 | 2.62 | 217 | 2.4 | 562 |
| L840336 | 2.5 | 0.21 | 14.7 | 0.53 | 36.7 | 0.063 | 1.57 | 35.4 | 7.57 | 5.9 | 5.2 | 130 |
| L840337 | 2.5 | 0.22 | 10.7 | 0.28 | 44.5 | 0.071 | 0.86 | 14.5 | 0.53 | 4.9 | 1.6 | 73 |
| L840338 | 2.5 | 0.42 | 18 | 0.21 | 56.4 | 0.064 | 1.75 | 10.4 | 1.42 | 2.5 | 1.8 | 34 |
| L840339 | 2.5 | 0.19 | 24.6 | 0.22 | 58.7 | 0.054 | 0.56 | 19 | 0.61 | 4.9 | 2 | 120 |
| L840340 | 2.5 | 0.09 | 84.3 | 0.17 | 34.7 | 0.631 | 1.76 | 14.5 | 1.14 | 4.4 | 1.3 | 36 |
| L840341 | 2.5 | 0.97 | 162.5 | 3.36 | 214 | 0.646 | 2.16 | 23.7 | 22.4 | 124.5 | 1.7 | 134 |
| L840342 | 5 | 1.26 | 2.5 | 13.7 | 125 | 1.205 | 0.26 | 7.5 | 3.64 | 118.5 | 59.8 | 141 |
| L840343 | 2.5 | 0.03 | 4 | 0.32 | 7.1 | 0.047 | 0.89 | 6.6 | 0.78 | 3.4 | 1.3 | 48 |
| L840344 | 2.5 | 3.6 | 42.4 | 8.12 | 117 | 0.804 | 4.98 | 309 | 8.61 | 149.5 | 3.4 | 186 |
| L840345 | 2.5 | 0.21 | 8.1 | 0.51 | 3.6 | 0.054 | 0.8 | 10.4 | 5.8 | 13.8 | 2.3 | 82 |
| L840346 | 2.5 | 0.47 | 49 | 7.49 | 10.4 | 0.053 | 0.67 | 279 | 9.51 | 8.3 | 1.6 | 226 |
| L840347 | 2.5 | 0.73 | 49.9 | 0.64 | 160.5 | 0.125 | 3.36 | 15.6 | 2.98 | 9.9 | 3 | 309 |
| L840348 | 2.5 | 0.62 | 137.5 | 0.91 | 133 | 0.098 | 2.02 | 14.8 | 3.84 | 15.1 | 2.8 | 123 |
| L840349 | 2.5 | 0.45 | 120 | 36.6 | 126.5 | 0.174 | 2.09 | 54 | 188 | 37.5 | 16.6 | 124 |
| L840350 | 213 | 0.54 | 130 | 179 | 206 | 0.1 | 2.12 | 37.8 | 5.59 | 11.8 | 23.2 | 114 |
| L840355 | 2.5 | 0.08 | 8 | 0.15 | 25.9 | 0.029 | 0.32 | 13 | 1.01 | 1.6 | 0.9 | 53 |
| L840356 | 2.5 | 0.1 | 12.1 | 0.38 | 16 | 0.047 | 0.24 | 20.7 | 1.68 | 5.5 | 2.1 | 41 |
| L840357 | 2.5 | 0.06 | 15.2 | 0.2 | 20.2 | 0.077 | 0.54 | 18.6 | 0.67 | 5.5 | 2.1 | 59 |
| L840358 | 2.5 | 0.16 | 5.9 | 0.25 | 10.7 | 0.025 | 0.21 | 16.5 | 0.29 | 4.4 | 4.7 | 32 |
| L840359 | 2.5 | 0.17 | 25.9 | 0.07 | 10.6 | 0.011 | 1.37 | 9.6 | 2.8 | 0.6 | 0.7 | 44 |
| L840360 | 2.5 | 0.01 | 1.2 | 0.46 | 2.1 | 0.005 | 0.15 | 1 | 0.23 | 1.6 | 0.6 | 2 |
| L840361 | 2.5 | 0.05 | 4.4 | 0.05 | 10.2 | 0.055 | 0.41 | 25.2 | 0.54 | 2.7 | 1.1 | 65 |
| L840362 | 75 | 3.2 | 1.4 | 177.5 | 636 | 0.071 | 0.37 | 15.8 | 2.06 | 15.5 | 4750 | 41 |
| L840405 | 16 | 1.73 | 10000.5 | 19.4 | 184 | 1.82 | 0.79 | 30.3 | 6.72 | 295 | 9.8 | 101 |
| L840406 | 2.5 | 0.95 | 56.3 | 6.01 | 81.6 | 0.071 | 0.25 | 75.2 | 1.9 | 55 | 136 | 99 |
| L840407 | 2.5 | 44 | 3140 | 85.4 | 879 | 19.4 | 5 | 3540 | 23 | 198.5 | 5.9 | 1870 |
| L840408 | 6 | 1.45 | 12.1 | 22.3 | 285 | 1.255 | 0.7 | 79.4 | 4.56 | 155 | 27.1 | 183 |
| L840409 | 53 | 4.04 | 40 | 97.2 | 16.2 | 3.12 | 0.64 | 196.5 | 12.2 | 77.3 | 710 | 633 |
| L840410 | 2.5 | 0.08 | 1.8 | 0.34 | 5.1 | 0.024 | 0.11 | 33.3 | 0.13 | 5.7 | 3 | 12 |
| L840411 | 2.5 | 0.55 | 7.5 | 2.64 | 11.8 | 0.082 | 0.17 | 75.9 | 1.41 | 8.2 | 7.8 | 74 |
| L840412 | 2.5 | 0.005 | 2 | 0.42 | 2 | 0.043 | 0.1 | 35.4 | 0.19 | 10.8 | 3.3 | 48 |
| L840413 | 2.5 | 0.22 | 21.9 | 0.5 | 4.7 | 0.011 | 0.16 | 38.5 | 0.53 | 13.5 | 1.9 | 17 |
| L840414 | 2.5 | 2.06 | 2.7 | 0.62 | 11.7 | 0.024 | 0.27 | 36.3 | 4.48 | 5.4 | 1.1 | 40 |
| L840451 | 2.5 | 0.06 | 2.2 | 1.38 | 4 | 0.0025 | 0.19 | 48.7 | 1.64 | 6.8 | 1 | 8 |
| L840452 | 2.5 | 0.03 | 2.5 | 2.12 | 3.8 | 0.066 | 0.23 | 10.3 | 0.85 | 12 | 2.3 | 64 |
| L840453 | 197 | 1.31 | 0.9 | 381 | 580 | 0.023 | 0.28 | 13.8 | 0.77 | 32.4 | 1410 | 26 |
| L840454 | 12 | 0.52 | 2.5 | 23.2 | 135.5 | 2.68 | 0.31 | 15.2 | 10.75 | 197.5 | 345 | 228 |
| L840455 | 8 | 0.06 | 23.8 | 1.59 | 43.8 | 0.119 | 0.58 | 9 | 0.17 | 7.4 | 5.4 | 80 |
| L840456 | 7 | 12.25 | 199 | 126 | 4340 | 0.454 | 0.53 | 252 | 5.49 | 25.9 | 6.5 | 199 |
| L840457 | 2.5 | 1.56 | 68.7 | 1.68 | 67.4 | 0.102 | 19.6 | 343 | 32.2 | 10.7 | 2.9 | 99 |
| L840458 | 2.5 | 0.18 | 5.1 | 0.8 | 44.9 | 0.009 | 1.4 | 3.1 | 2.78 | 0.5 | 0.8 | 8 |
| L840459 | 60 | 21.4 | 4630 | 27 | 551 | 6.01 | 16.2 | 655 | 105.5 | 234 | 5.1 | 183 |
| L840460 | 2.5 | 0.26 | 77.3 | 1.54 | 21.9 | 0.045 | 0.34 | 33.6 | 1.69 | 5.3 | 1.7 | 41 |
| L840551 | 29 | 42 | 12 | 98.3 | 647 | 1.49 | 1.28 | 25000 | 10.55 | 347 | 1150 | 21000 |
| L840552 | 2.5 | 94.1 | 15 | 133.5 | 22.3 | 0.841 | 0.55 | 29600 | 32.4 | 107 | 630 | 23400 |
| L840553 | 10 | 825 | 210 | 1625 | 5170 | 25.3 | 27.5 | 50200 | 49.4 | 695 | 1730 | 1680 |
| L840554 | 2.5 | 47.8 | 35 | 85.7 | 34.9 | 0.927 | 0.28 | 11050 | 21.9 | 176 | 15.2 | 4640 |
| L840555 | 2.5 | 262 | 110 | 496 | 4300 | 13.85 | 0.72 | 26400 | 24.9 | 337 | 268 | 6190 |
| L840556 | 6 | 367 | 222 | 817 | 36.7 | 0.968 | 2.91 | 43700 | 14.35 | 152 | 5690 | 36500 |
| L840557 | 2.5 | 85.5 | 6 | 159 | 6.6 | 1.48 | 25.4 | 10600 | 14.9 | 230 | 23.9 | 5660 |
| L840558 | 2.5 | 3.24 | 6 | 6.62 | 11.3 | 0.176 | 0.38 | 370 | 5.71 | 15.5 | 18.4 | 306 |
| L840559 | 434 | 2.07 | 0.5 | 554 | 425 | 1.35 | 0.84 | 97.9 | 2.06 | 88.8 | 1170 | 225 |
| L840560 | 10 | 121 | 9.9 | 47.9 | 13150 | 0.683 | 2.98 | 1535 | 21.1 | 14.6 | 5.8 | 789 |
| L840561 | 2.5 | 54 | 69 | 2.4 | 5120 | 0.126 | 0.75 | 46.9 | 6.4 | 9.7 | 6.3 | 242 |
| L840562 | 32 | 215 | 1910 | 3.82 | 511 | 0.404 | 3.53 | 10900 | 5720 | 44.8 | 0.9 | 7090 |
| L840563 | 5 | 112 | 8.5 | 7.69 | 954 | 0.067 | 0.44 | 30400 | 94.4 | 3.9 | 1.5 | 3120 |
| L840600 | 40 | 179 | 13 | 10.35 | 1555 | 0.142 | 0.86 | 62100 | 123 | 3.4 | 1.1 | 23800 |
| L840601 | 5 | 14.65 | 7.3 | 5.77 | 1245 | 0.018 | 0.92 | 1680 | 12.75 | 2.1 | 0.4 | 589 |
| M676026 | 6 | 0.22 | 1335 | 2.45 | 449 | 0.099 | 1.22 | 65.4 | 0.76 | 8.3 | 5.7 | 33 |
| M676027 | 241 | 1.63 | 9 | 424 | 450 | 1.79 | 4.64 | 4.3 | 1.3 | 33.2 | 6580 | 284 |
| M676028 | 7 | 0.27 | 191.5 | 0.4 | 32.5 | 1.105 | 0.6 | 5.6 | 1.78 | 2.6 | 6.3 | 74 |
| M676029 | 6 | 1.73 | 244 | 2.68 | 37.6 | 0.14 | 17.35 | 210 | 22.7 | 6.5 | 29.3 | 184 |
| M676030 | 2.5 | 13.45 | 31.2 | 1.1 | 2480 | 0.852 | 1.54 | 23.4 | 11.05 | 757 | 15.5 | 312 |
| M676031 | 2.5 | 0.78 | 34.8 | 0.49 | 37.8 | 0.141 | 1.61 | 10.7 | 5.53 | 23.4 | 5 | 211 |
| M676032 | 2.5 | 0.54 | 8.4 | 0.93 | 130 | 0.387 | 0.77 | 5.6 | 0.48 | 16.9 | 2.8 | 67 |
| M676033 | 28 | 4.19 | 37 | 78.9 | 205 | 4.3 | 0.99 | 202 | 6.7 | 115 | 540 | 592 |
| M676081 | 424 | 14.85 | 10001 | 16.6 | 1445 | 0.461 | 3.76 | 51 | 72.9 | 4.3 | 2 | 50 |
| M676083 | 2.5 | 0.13 | 296 | 3.16 | 8.2 | 0.024 | 0.28 | 32.3 | 1.2 | 9.4 | 1.9 | 41 |
| M676084 | 2.5 | 6.03 | 79 | 0.55 | 972 | 0.423 | 1.51 | 55.3 | 19.95 | 10.6 | 3.2 | 255 |
| M676085 | 2.5 | 0.23 | 36.6 | 0.23 | 27.2 | 0.04 | 0.73 | 22.7 | 4.51 | 1.4 | 1.5 | 75 |
| M676087 | 2.5 | 76.4 | 107 | 140.5 | 15.3 | 0.474 | 11.3 | 14800 | 6.49 | 10 | 2.2 | 6310 |
| M676088 | 2.5 | 42.1 | 13.8 | 73.5 | 3.3 | 0.592 | 0.29 | 4460 | 14.6 | 29.9 | 67.7 | 499 |
| M676089 | 2.5 | 0.67 | 17 | 2.05 | 8 | 0.365 | 0.25 | 95.8 | 11.15 | 42.9 | 2.4 | 6270 |
| M676090 | 2.5 | 0.71 | 11 | 0.79 | 35.1 | 0.239 | 0.33 | 38.5 | 0.56 | 5.2 | 1.8 | 80 |
| M676091 | 2.5 | 0.21 | 8.5 | 0.28 | 37.1 | 0.824 | 0.32 | 16.6 | 0.85 | 29.2 | 2.5 | 86 |
| M676092 | 2.5 | 0.27 | 45.5 | 0.3 | 115.5 | 0.634 | 0.37 | 9.1 | 0.25 | 10.1 | 2.2 | 21 |
| M676093 | 2.5 | 0.31 | 24 | 0.33 | 8.4 | 0.083 | 2.14 | 42.9 | 1.81 | 3.3 | 1.4 | 74 |
| M676094 | 2.5 | 2.2 | 51.1 | 0.84 | 207 | 0.08 | 1.11 | 29.6 | 6.08 | 29.3 | 3.1 | 356 |
| M676751 | 2.5 | 0.78 | 21 | 1.76 | 183.5 | 0.193 | 0.36 | 88.6 | 7.26 | 17.6 | 3.8 | 3130 |
| M676752 | 2.5 | 0.4 | 11 | 0.22 | 32.9 | 0.269 | 0.84 | 88 | 1.3 | 9.8 | 1.3 | 7840 |
| M676753 | 2.5 | 39.7 | 8.2 | 80.8 | 681 | 6.65 | 6.9 | 5290 | 15.6 | 108 | 3.8 | 5310 |