| Marks Zone Rock Geochemisty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample # | Au (ppb) | Ag (ppm) | As (ppm) | Bi (ppm) | Cu (ppm) | In (ppm) | Mo (ppm) | Pb (ppm) | Sb (ppm) | Sn (ppm) | W (ppm) | Zn (ppm) |
| L840365 | 2.5 | 0.26 | 47.5 | 0.31 | 36.5 | 0.077 | 0.48 | 15.8 | 9.77 | 6.4 | 0.9 | 60 |
| L840366 | 2.5 | 0.37 | 158.5 | 0.4 | 67.9 | 0.087 | 0.41 | 28.4 | 10.35 | 4 | 1.4 | 51 |
| L840367 | 2.5 | 0.24 | 6.9 | 0.27 | 13.2 | 0.018 | 2.22 | 19.3 | 1.99 | 1.4 | 0.8 | 22 |
| L840368 | 2.5 | 13.35 | 123.5 | 3.59 | 49.1 | 0.207 | 14.9 | 380 | 14.9 | 29 | 3.3 | 153 |
| L840369 | 26 | 48.1 | 1510 | 352 | 930 | 5.09 | 17 | 121 | 41.9 | 14.8 | 324 | 2040 |
| L840421 | 59 | 340 | 10001 | 97.8 | 539 | 3.55 | 48.2 | 21900 | 4380 | 500.5 | 5.2 | 374 |
| L840422 | 2.5 | 2.26 | 43.8 | 0.69 | 181.5 | 0.013 | 8.23 | 32.8 | 8.86 | 3.4 | 0.8 | 38 |
| L840423 | 2.5 | 0.34 | 99.6 | 0.58 | 29.9 | 0.076 | 0.39 | 27 | 4.89 | 2.4 | 0.9 | 63 |
| L840424 | 2.5 | 0.96 | 251 | 0.83 | 36 | 0.07 | 3.76 | 54.4 | 14.45 | 7.1 | 1.5 | 30 |
| L840425 | 2.5 | 7.13 | 130 | 0.28 | 121 | 0.043 | 2.77 | 4230 | 15.65 | 25 | 1.1 | 3580 |
| L840487 | 2.5 | 0.35 | 7.4 | 0.97 | 8.9 | 0.026 | 0.85 | 13.4 | 1.3 | 3 | 0.3 | 1340 |
| L840488 | 2.5 | 1.19 | 13.1 | 0.86 | 133 | 0.039 | 0.95 | 93.2 | 3.69 | 6.5 | 0.2 | 1300 |
| L840489 | 2.5 | 1.81 | 119 | 6.95 | 54 | 0.25 | 0.59 | 601 | 116.5 | 30 | 1.3 | 1600 |
| L840490 | 2.5 | 0.64 | 61.1 | 0.65 | 46.6 | 0.067 | 0.47 | 12.6 | 2.83 | 3.3 | 0.9 | 44 |
| L840491 | 2.5 | 1.12 | 15.8 | 0.35 | 60.1 | 0.38 | 1.81 | 15.2 | 4.22 | 3.3 | 0.6 | 6160 |
| L840492 | 2.5 | 0.06 | 63 | 0.27 | 27.6 | 0.103 | 10.05 | 6.5 | 0.91 | 9.2 | 0.8 | 99 |
| L840493 | 6 | 0.93 | 24 | 7.86 | 40 | 0.337 | 2.27 | 20.1 | 12.25 | 39.1 | 146 | 271 |
| L840494 | 5 | 0.09 | 2.5 | 0.08 | 23.9 | 0.159 | 38 | 2.9 | 1.52 | 10.4 | 0.7 | 117 |
| L840495 | 2.5 | 0.37 | 3.9 | 0.33 | 41.7 | 0.01 | 23.3 | 7 | 3.1 | 2.6 | 0.6 | 60 |
| L840496 | 2.5 | 0.26 | 7.9 | 0.1 | 19 | 0.045 | 0.39 | 57.2 | 2.54 | 16.4 | 1 | 769 |
| L840497 | 2.5 | 0.49 | 67.4 | 6.69 | 139 | 0.187 | 2.52 | 273 | 3.39 | 54.4 | 1 | 323 |
| L840498 | 2.5 | 0.62 | 29.9 | 0.08 | 59.3 | 0.012 | 0.5 | 530 | 7.57 | 30.5 | 1.6 | 515 |
| L840499 | 9 | 80.3 | 6750 | 0.49 | 3750 | 0.161 | 3.04 | 37800 | 81.3 | 155.5 | 0.9 | 6810 |
| M676901 | 8 | 2.68 | 6.4 | 0.11 | 60.6 | 0.037 | 0.86 | 38.5 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 59 |
| M676902 | 2.5 | 1.06 | 158.5 | 0.2 | 179 | 0.19 | 1.27 | 1790 | 28.3 | 11.5 | 0.4 | 162 |
| M676903 | 6 | 0.92 | 97.8 | 0.21 | 269 | 0.128 | 1.48 | 110.5 | 50.9 | 19.7 | 1.5 | 64 |
| M676904 | 2.5 | 0.37 | 51.5 | 0.11 | 63.3 | 0.029 | 0.89 | 7.5 | 10 | 1.2 | 0.7 | 20 |
| M676905 | 15 | 1.15 | 21.1 | 0.17 | 169 | 0.028 | 1.17 | 43.8 | 11.2 | 1.6 | 0.7 | 33 |
| M676906 | 2.5 | 0.22 | 8.3 | 0.02 | 8.6 | 0.008 | 0.63 | 14.4 | 5.44 | 6.2 | 1.3 | 16 |
| M676065 | 2.5 | 0.6 | 61 | 0.33 | 112 | 0.081 | 0.75 | 45.5 | 13.2 | 25.2 | 1.2 | 105 |
| M676066 | 2.5 | 1.51 | 110 | 0.86 | 70 | 0.07 | 0.52 | 282 | 27 | 17.4 | 1.9 | 374 |
| M676070 | 2.5 | 0.5 | 39 | 0.43 | 82.8 | 0.079 | 7.11 | 27.5 | 4.74 | 2.3 | 0.9 | 29 |
| G285830 | 3 | 0.07 | 81.9 | 4.33 | 33.7 | 0.013 | 1.76 | 4.7 | 1.04 | 5 | 0.45 | 15 |
| G285829 | 78 | 0.85 | 6.3 | 1.88 | 175 | 0.009 | 26.2 | 5.5 | 0.49 | 2.5 | 0.91 | 32 |
| G285833 | 16 | 7.49 | 42 | 3.34 | 166.5 | 0.124 | 44.6 | 398 | 22.7 | 2.5 | 2.82 | 8240 |
| G285832 | 22 | 2.16 | 20.9 | 7.68 | 2310 | 0.32 | 8.62 | 4.3 | 0.49 | 34 | 550 | 297 |
| G285831 | 3 | 1.1 | 2.5 | 4.11 | 866 | 3.68 | 1.29 | 4.1 | 0.26 | 55 | 14 | 2180 |
| G285819 | 4 | 0.04 | 25 | 0.005 | 12.5 | 0.005 | 0.62 | 1.1 | 0.41 | 2.5 | 0.025 | 38 |
| H886478 | 1 | 1.33 | 4.9 | 0.39 | 75.3 | 0.029 | 39.4 | 20.1 | 4.99 | 2.5 | 0.31 | 326 |
| H886479 | 2 | 0.39 | 44.7 | 0.41 | 9 | 0.01 | 2.82 | 19.1 | 1.34 | 8 | 0.5 | 62 |
| H886480 | 2 | 0.45 | 8.8 | 0.62 | 26.1 | 0.483 | 6.16 | 10.3 | 0.95 | 2.5 | 0.21 | 4320 |
| H886481 | 4 | 0.93 | 3.4 | 0.44 | 35.5 | 0.031 | 1.07 | 17 | 2.89 | 2.5 | 0.24 | 856 |
| H886482 | 3 | 1.65 | 2.6 | 0.73 | 73.8 | 0.007 | 29.6 | 28.1 | 2.95 | 2.5 | 1.31 | 23 |