| Orange Zone Area Rock Geochemistry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample # | Au (ppb) | Ag (ppm) | As (ppm) | Bi (ppm) | Cu (ppm) | In (ppm) | Mo (ppm) | Pb (ppm) | Sb (ppm) | Sn (ppm) | W (ppm) | Zn (ppm) |
| K280912 | 2.5 | 0.05 | 0.6 | 0.7 | 4.1 | 0.028 | 0.2 | 35 | 0.12 | 7.4 | 0.9 | 29 |
| K280913 | 5 | 0.07 | 0.9 | 45.8 | 10.1 | 0.0025 | 0.49 | 3.7 | 0.14 | 0.9 | 0.5 | 6 |
| K280914 | 2.5 | 0.06 | 0.6 | 1.75 | 6 | 0.02 | 0.19 | 32.2 | 0.25 | 8.9 | 1.3 | 15 |
| K280915 | 2.5 | 0.08 | 8.2 | 1.1 | 36.4 | 0.119 | 0.37 | 13.4 | 0.24 | 13.1 | 1.2 | 144 |
| K280916 | 2.5 | 0.05 | 12.5 | 0.45 | 4.9 | 0.031 | 0.46 | 30.6 | 5.52 | 9.5 | 1.6 | 40 |
| K280917 | 26 | 3.22 | 96.1 | 2.97 | 36.5 | 0.029 | 4.55 | 93 | 75.5 | 2.6 | 6.5 | 42 |
| K280918 | 2.5 | 0.18 | 0.7 | 0.35 | 109.5 | 0.048 | 4.46 | 58 | 0.23 | 5 | 3.7 | 87 |
| K280919 | 2.5 | 1.3 | 36.9 | 2.25 | 9.1 | 0.052 | 0.28 | 8.8 | 25.8 | 19.2 | 34.6 | 115 |
| K280920 | 2.5 | 0.11 | 1.4 | 0.47 | 16.1 | 0.038 | 0.41 | 60.6 | 0.66 | 7.2 | 1.8 | 66 |
| K280921 | 21 | 0.09 | 2.5 | 0.78 | 44.5 | 0.065 | 0.46 | 7.3 | 0.4 | 25.8 | 2.3 | 116 |
| K280924 | 6 | 1.73 | 138 | 1.07 | 257 | 0.055 | 25.5 | 32.3 | 153 | 2.5 | 20 | 229 |
| L840380 | 10 | 1.6 | 177.5 | 4.6 | 35.9 | 0.038 | 9.89 | 99.4 | 111.5 | 2.9 | 12.3 | 87 |
| L840381 | 2.5 | 0.14 | 2.1 | 0.88 | 10.2 | 0.027 | 0.3 | 37.5 | 0.76 | 7.4 | 0.8 | 55 |
| L840382 | 2.5 | 0.06 | 1.7 | 0.28 | 1.4 | 0.014 | 0.23 | 35.6 | 1.25 | 12.2 | 0.8 | 28 |
| L840383 | 2.5 | 0.06 | 2.5 | 0.71 | 24.3 | 0.086 | 0.7 | 13.5 | 0.36 | 13.9 | 13.2 | 130 |
| L840384 | 2.5 | 0.07 | 0.4 | 0.7 | 33.5 | 0.052 | 1.74 | 14.9 | 0.21 | 6.9 | 70.8 | 102 |
| M355862 | 2.5 | 132 | 0.9 | 313 | 1775 | 0.665 | 0.92 | 7170 | 3.52 | 19.8 | 3 | 61 |
| M355863 | 2.5 | 55.5 | 3.7 | 129.5 | 1015 | 0.555 | 1.28 | 2920 | 5.4 | 22.7 | 50.2 | 52 |
| M355864 | 2.5 | 5.75 | 0.1 | 34.5 | 20.1 | 0.112 | 1.93 | 151 | 4.87 | 2.4 | 0.6 | 35 |
| M355865 | 2.5 | 0.68 | 0.2 | 2.77 | 272 | 0.027 | 0.33 | 47.5 | 0.84 | 3.6 | 1.7 | 391 |
| M355866 | 21 | 478 | 4.7 | 2570 | 237 | 7.18 | 1.28 | 19500 | 49.1 | 5.7 | 0.1 | 185 |
| M355867 | 33 | 1150 | 6.7 | 2790 | 89 | 9.29 | 5.95 | 33400 | 40 | 3.3 | 0.7 | 236 |
| M355868 | 2.5 | 24.1 | 0.1 | 68.7 | 173 | 0.203 | 0.36 | 991 | 1.04 | 1.3 | 0.1 | 40 |
| M355869 | 2.5 | 59.4 | 5.6 | 136 | 892 | 0.483 | 0.68 | 11300 | 14.45 | 1.7 | 0.2 | 2610 |
| M355934 | 2.5 | 56.9 | 6.4 | 187 | 1510 | 0.74 | 1.57 | 3470 | 8.44 | 18 | 0.3 | 268 |
| M355935 | 2.5 | 0.85 | 0.4 | 2.55 | 14.1 | 0.027 | 0.41 | 64.4 | 0.23 | 1.9 | 0.3 | 59 |
| M355936 | 2.5 | 0.33 | 0.2 | 1.13 | 29.2 | 0.078 | 0.37 | 32.1 | 0.09 | 3.1 | 0.7 | 107 |
| M355937 | 2.5 | 4.84 | 10 | 11.9 | 134 | 0.112 | 11.95 | 210 | 12.65 | 12.2 | 2.6 | 187 |
| M355938 | 2.5 | 0.56 | 1.1 | 2.97 | 65.5 | 0.047 | 14.85 | 27.4 | 0.59 | 10.3 | 2.3 | 306 |
| M355939 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.96 | 160 | 0.077 | 6.93 | 17.2 | 0.15 | 11.3 | 1.8 | 203 |
| M355940 | 2.5 | 0.08 | 2.5 | 1.16 | 7.5 | 0.072 | 1.09 | 6.8 | 0.41 | 27 | 15.4 | 119 |
| M355941 | 2.5 | 0.13 | 0.1 | 1.43 | 8.5 | 0.124 | 2.71 | 11.2 | 0.54 | 35.6 | 11.4 | 207 |
| M355942 | 2.5 | 0.05 | 2.5 | 2.99 | 2.9 | 0.05 | 0.37 | 4.4 | 1.07 | 22 | 67.8 | 108 |
| M355943 | 2.5 | 0.55 | 0.1 | 1.36 | 117 | 0.078 | 2.44 | 11.7 | 0.06 | 14.9 | 6.9 | 171 |
| M355944 | 2.5 | 0.28 | 1.2 | 0.45 | 236 | 0.042 | 46.3 | 44.9 | 0.07 | 9 | 1.5 | 76 |
| M355945 | 78 | 0.18 | 20.9 | 358 | 33.9 | 0.014 | 1.57 | 1.8 | 6.98 | 0.4 | 0.4 | 5 |
| M355946 | 22 | 0.55 | 11.7 | 176.5 | 4.1 | 0.0025 | 0.56 | 7 | 0.62 | 2.2 | 0.4 | 2 |
| M355947 | 2.5 | 0.18 | 6.4 | 14.85 | 57.9 | 0.168 | 0.28 | 8.6 | 0.21 | 32.1 | 10.7 | 105 |
| M355948 | 2.5 | 0.005 | 2.5 | 2.93 | 3.2 | 0.098 | 0.1 | 4.3 | 1 | 62.5 | 1.4 | 113 |
| M355949 | 2.5 | 0.02 | 9 | 1.92 | 3.8 | 0.067 | 0.1 | 6.2 | 0.9 | 72.7 | 2.5 | 69 |
| M355950 | 2.5 | 0.14 | 23 | 1.14 | 24.5 | 0.108 | 0.3 | 11.8 | 0.36 | 22.9 | 7.6 | 81 |
| M355957 | 2.5 | 0.19 | 0.8 | 0.62 | 4.2 | 0.045 | 0.55 | 33.6 | 0.28 | 2.2 | 0.8 | 74 |
| M355958 | 2.5 | 0.11 | 1.3 | 12.05 | 7.2 | 0.037 | 0.19 | 23.2 | 0.27 | 13.1 | 2.6 | 37 |
| M355959 | 8 | 0.34 | 86.9 | 16.6 | 123.5 | 0.105 | 0.22 | 14 | 0.27 | 50.8 | 1.3 | 70 |
| M650151 | 2.5 | 0.04 | 8.8 | 0.21 | 11.7 | 0.0025 | 0.18 | 6.2 | 0.39 | 3.5 | 0.8 | 4 |
| M650152 | 2.5 | 0.01 | 7.8 | 0.94 | 3.9 | 0.007 | 0.15 | 51.7 | 0.17 | 6.1 | 0.2 | 4 |
| M650153 | 2.5 | 1.31 | 13.5 | 19.3 | 342 | 0.23 | 2.36 | 40.7 | 6.29 | 98.3 | 1.5 | 22 |
| M650154 | 7 | 2.58 | 29.1 | 85.2 | 19.3 | 0.025 | 0.73 | 37.3 | 2.18 | 3.8 | 1.3 | 14 |
| M650155 | 2.5 | 0.03 | 6 | 0.78 | 9.7 | 0.032 | 0.11 | 11.5 | 0.42 | 8.5 | 0.8 | 27 |
| M650156 | 34 | 0.23 | 2.5 | 82.9 | 37.9 | 0.424 | 0.65 | 7.6 | 4.71 | 118.5 | 2890 | 159 |
| M650157 | 2.5 | 0.02 | 2.4 | 2.35 | 2.8 | 0.006 | 0.15 | 84.4 | 0.06 | 3.1 | 2.4 | 6 |
| M650158 | 2.5 | 0.07 | 8.3 | 1.04 | 44.8 | 0.089 | 0.34 | 18.8 | 0.15 | 16.6 | 7.9 | 84 |
| M650159 | 2.5 | 0.03 | 14.1 | 4.85 | 25.5 | 0.135 | 0.2 | 13.9 | 1.58 | 47.9 | 2.1 | 83 |
| M650160 | 2.5 | 0.02 | 10.8 | 3.62 | 36.5 | 0.184 | 0.21 | 13.9 | 1.97 | 70.9 | 2.3 | 78 |
| M650161 | 2.5 | 0.03 | 14 | 0.63 | 6.3 | 0.028 | 0.08 | 4.6 | 0.32 | 5.2 | 0.8 | 14 |
| M650162 | 2.5 | 0.05 | 5.6 | 5.46 | 23.6 | 0.007 | 0.19 | 27.8 | 0.09 | 3.2 | 0.9 | 15 |
| M650163 | 2.5 | 0.08 | 2.5 | 2.85 | 39.3 | 0.064 | 0.95 | 9.8 | 0.96 | 26.9 | 5.1 | 133 |
| M650164 | 2.5 | 0.32 | 0.3 | 0.47 | 174.5 | 0.034 | 8.02 | 25.2 | 0.15 | 6.5 | 2.4 | 82 |
| M650165 | 2.5 | 0.25 | 0.2 | 0.97 | 287 | 0.083 | 2.3 | 11.6 | 0.11 | 22.5 | 5.2 | 131 |
| M650166 | 2.5 | 0.46 | 0.1 | 4.35 | 328 | 0.051 | 5.06 | 25.1 | 0.05 | 6.1 | 0.8 | 76 |
| M650167 | 2.5 | 0.32 | 4.3 | 2.04 | 155 | 0.093 | 1.02 | 26.7 | 0.14 | 11 | 1.6 | 64 |
| M650168 | 2.5 | 0.22 | 1.3 | 0.37 | 73.6 | 0.029 | 4.45 | 19.3 | 0.09 | 1.5 | 0.8 | 45 |
| M650169 | 2.5 | 0.07 | 2.5 | 1.28 | 24.5 | 0.084 | 0.52 | 10.4 | 0.43 | 19.9 | 78.2 | 124 |
| M676631 | 2.5 | 0.52 | 0.3 | 3.32 | 10.7 | 4.72 | 0.52 | 29.2 | 0.13 | 123 | 2.5 | 475 |
| M676632 | 2.5 | 0.06 | 0.3 | 0.65 | 4.5 | 0.023 | 0.11 | 31.8 | 0.05 | 8.2 | 2.3 | 20 |
| M676960 | 2.5 | 6.92 | 1.1 | 21.4 | 33.2 | 0.021 | 3.41 | 584 | 0.51 | 3.9 | 1.1 | 13 |
| M676961 | 2.5 | 1.33 | 1.3 | 3.4 | 21.6 | 0.006 | 0.42 | 54.4 | 0.57 | 4.8 | 0.5 | 27 |
| M676962 | 2.5 | 0.6 | 0.7 | 1.76 | 6.4 | 0.015 | 0.33 | 43.9 | 0.18 | 8.5 | 1 | 12 |
| M676963 | 2.5 | 0.2 | 0.6 | 1.25 | 158.5 | 0.059 | 2.26 | 14.3 | 0.17 | 21.8 | 1.3 | 82 |
| M676964 | 2.5 | 0.18 | 0.1 | 0.44 | 139 | 0.043 | 2.72 | 25 | 0.07 | 5.4 | 1.2 | 183 |
| M676768 | 2.5 | 0.06 | 0.6 | 0.47 | 3.2 | 0.036 | 0.12 | 50.5 | 2.16 | 8.4 | 1.5 | 48 |
| M676769 | 2.5 | 0.05 | 0.6 | 0.77 | 2.7 | 0.022 | 0.18 | 54.2 | 0.17 | 7.7 | 0.8 | 31 |
| M676770 | 2.5 | 0.02 | 1 | 1.16 | 0.8 | 0.021 | 0.14 | 36.5 | 0.06 | 8.4 | 1.6 | 14 |
| M676771 | 2.5 | 0.005 | 1.7 | 0.47 | 0.7 | 0.0025 | 0.19 | 12.1 | 0.15 | 15.6 | 1.4 | 9 |
| M676772 | 2.5 | 0.04 | 0.9 | 1.54 | 8.7 | 0.0025 | 0.15 | 44.3 | 0.06 | 2.8 | 0.3 | 3 |
| M676773 | 2.5 | 0.02 | 0.9 | 0.07 | 2.9 | 0.0025 | 0.32 | 2 | 0.09 | 0.5 | 0.2 | 1 |
| M676821 | 2.5 | 0.03 | 1.4 | 0.49 | 0.5 | 0.013 | 0.21 | 7 | 0.92 | 64.2 | 15.7 | 66 |
| M676822 | 2.5 | 0.05 | 2.5 | 5.29 | 9 | 0.206 | 0.29 | 6.4 | 1.64 | 36.6 | 44.9 | 201 |
| M676823 | 7 | 1 | 125 | 0.25 | 51.1 | 0.034 | 0.73 | 23 | 81.4 | 4.5 | 1.4 | 81 |
| L840692 | 7 | 675 | 4.1 | 1560 | 224 | 3.68 | 2.59 | 39600 | 8.7 | 9.2 | 15.9 | 191 |
| L840693 | 2.5 | 352 | 2.8 | 813 | 346 | 1.895 | 3.45 | 25100 | 6.78 | 8.1 | 98.4 | 188 |
| L840694 | 2.5 | 337 | 1.8 | 779 | 214 | 1.83 | 4.22 | 20300 | 6.04 | 4.5 | 38.3 | 129 |
| G285822 | 1 | 0.19 | 0.7 | 0.18 | 107.5 | 0.014 | 0.42 | 21.6 | 0.025 | 9 | 0.26 | 53 |
| G285825 | 5 | 0.26 | 0.05 | 0.82 | 170.5 | 0.019 | 12.35 | 15.3 | 0.05 | 49 | 1.18 | 24 |
| G285827 | 2 | 0.11 | 0.5 | 1.35 | 60.3 | 0.034 | 0.93 | 19.9 | 0.1 | 33 | 180 | 66 |