| Owl & Owl SW Zones Rock Geochemistry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample # | Au (ppb) | Ag (ppm) | As (ppm) | Bi (ppm) | Cu (ppm) | In (ppm) | Mo (ppm) | Pb (ppm) | Sb (ppm) | Sn (ppm) | W (ppm) | Zn (ppm) |
| K191751 | 2.5 | 20.3 | 1545 | 1.37 | 28.8 | 0.227 | 2.2 | 1100 | 33.8 | 38.2 | 1.4 | 350 |
| K191752 | 447 | 4770 | 10001 | 540 | 175.5 | 14.85 | 3.74 | 269300 | 5370 | 972 | 0.6 | 9660 |
| K191753 | 2.5 | 13.8 | 571 | 1.22 | 13.5 | 0.065 | 2.13 | 711 | 33.1 | 60.3 | 2.7 | 211 |
| M676003 | 2.5 | 0.3 | 30.7 | 0.15 | 8.2 | 0.026 | 2.52 | 14.5 | 7.23 | 10.1 | 1 | 53 |
| M676004 | 8 | 0.65 | 92 | 0.4 | 50.9 | 0.059 | 0.83 | 24.8 | 3.29 | 4.6 | 1.1 | 115 |
| K191754 | 408 | 2070 | 10001 | 221 | 97.5 | 7.77 | 1.38 | 79300 | 3700 | 285 | 0.4 | 2090 |
| M676005 | 2.5 | 2.5 | 12.9 | 0.18 | 101 | 0.021 | 0.85 | 12.5 | 3.78 | 2.3 | 1.2 | 68 |
| M676006 | 2.5 | 1.32 | 9.3 | 2.95 | 44.5 | 0.098 | 3.15 | 32.9 | 1.42 | 26.4 | 1 | 362 |
| M676007 | 2.5 | 0.55 | 4 | 0.44 | 42 | 0.01 | 0.29 | 24.7 | 2.27 | 25.2 | 0.9 | 30 |
| K191755 | 2.5 | 8.36 | 513 | 1.42 | 88 | 0.116 | 0.43 | 655 | 14.6 | 36.1 | 1.5 | 213 |
| K191756 | 2.5 | 18.65 | 1130 | 8.98 | 83 | 0.449 | 2.84 | 2210 | 22.9 | 63.6 | 1.4 | 115 |
| K191757 | 546 | 209 | 10001 | 239 | 93.5 | 10.9 | 0.66 | 28300 | 396 | 128.5 | 0.4 | 7020 |
| K191758 | 69 | 14.35 | 10001 | 14.8 | 44.5 | 0.498 | 0.56 | 1580 | 71.1 | 62.8 | 1.6 | 237 |
| K191759 | 2.5 | 1.63 | 490 | 1.33 | 52.2 | 0.068 | 0.46 | 210 | 3.9 | 41.2 | 1.4 | 102 |
| K191760 | 414 | 549 | 10001 | 498 | 249 | 29 | 0.45 | 92800 | 657 | 407 | 0.5 | 7810 |
| K191761 | 2.5 | 81.7 | 2310 | 1.74 | 396 | 2.23 | 3.4 | 13600 | 97.8 | 212 | 13.3 | 3890 |
| K191762 | 349 | 6920 | 10001 | 93.2 | 278 | 12.35 | 2.9 | 437000 | 8890 | 1970 | 0.2 | 2270 |
| K191763 | 418 | 3470 | 10001 | 46.4 | 236 | 8.11 | 3.11 | 196000 | 3950 | 820 | 0.3 | 651 |
| K191764 | 523 | 2300 | 10001 | 25.4 | 273 | 23.9 | 3.36 | 134500 | 4350 | 642 | 0.2 | 1520 |
| K191765 | 2.5 | 19.3 | 298 | 0.61 | 32.5 | 0.089 | 3.36 | 1195 | 38.5 | 11.5 | 1.1 | 177 |
| K191766 | 2.5 | 16.7 | 670 | 0.68 | 30 | 0.137 | 9.08 | 1315 | 53.5 | 18.5 | 1.9 | 185 |
| K191767 | 548 | 2180 | 10001 | 20.9 | 178 | 1.545 | 3.23 | 207800 | 6110 | 936 | 0.2 | 793 |
| K191768 | 88 | 1100 | 10001 | 47 | 62.5 | 4.52 | 1.17 | 61000 | 1395 | 235 | 0.1 | 263 |
| M676112 | 2.5 | 0.73 | 24.8 | 0.42 | 45.3 | 0.021 | 4.07 | 13.8 | 1.76 | 3.5 | 1.7 | 21 |
| M676113 | 2.5 | 0.6 | 15.8 | 0.27 | 45.7 | 0.014 | 2.89 | 10 | 1.73 | 2.7 | 1.1 | 20 |
| M676114 | 2.5 | 4.29 | 175.5 | 0.2 | 4.2 | 0.012 | 3.68 | 343 | 6.24 | 4.8 | 0.4 | 5 |
| M676115 | 2.5 | 4.09 | 201 | 0.12 | 10.6 | 0.029 | 4.22 | 277 | 14.8 | 3.7 | 0.2 | 64 |
| M676116 | 2.5 | 1.35 | 29.6 | 0.1 | 20 | 0.022 | 3.23 | 93.5 | 34.9 | 42.9 | 2.1 | 553 |
| M676117 | 38 | 1090 | 264 | 3.43 | 22.1 | 0.052 | 2.85 | 43300 | 968 | 251 | 2.8 | 53 |
| M676118 | 7 | 67.6 | 790 | 0.1 | 10.1 | 0.413 | 4 | 2490 | 56.4 | 21.1 | 0.2 | 47 |
| M676119 | 2.5 | 5.75 | 9.4 | 0.04 | 12.7 | 0.0025 | 3.05 | 185.5 | 26.8 | 75.7 | 2.5 | 124 |
| M676120 | 2.5 | 8.62 | 164 | 0.29 | 4.3 | 0.012 | 3.8 | 505 | 12.65 | 3.5 | 0.2 | 15 |
| M676121 | 2.5 | 3.83 | 172.5 | 0.05 | 4.7 | 0.009 | 3.37 | 234 | 9.5 | 4.2 | 0.2 | 15 |
| M676122 | 2.5 | 2.56 | 57.7 | 0.02 | 2.5 | 0.015 | 4.32 | 110 | 5.31 | 1.8 | 0.2 | 6 |
| M676126 | 258 | 27.3 | 10001 | 4.98 | 31.2 | 1.15 | 3.84 | 1375 | 496 | 72.7 | 1.1 | 76 |
| M676127 | 350 | 5020 | 10001 | 585 | 74.5 | 5.9 | 1.13 | 226000 | 5360 | 799 | 0.2 | 2250 |
| M676128 | 7 | 15.75 | 1480 | 1.16 | 6.9 | 0.158 | 3.44 | 2310 | 953 | 21.6 | 0.1 | 27 |
| M676129 | 2.5 | 52.2 | 1090 | 5.04 | 14.6 | 0.063 | 4.99 | 2310 | 65.9 | 16.2 | 0.4 | 23 |
| L840540 | 2.5 | 22.8 | 93.4 | 1.97 | 12.8 | 0.123 | 19.35 | 1110 | 47.2 | 89.5 | 1.9 | 68 |
| L840541 | 2.5 | 2.6 | 85.2 | 0.44 | 46.8 | 0.056 | 5.86 | 350 | 26 | 8.5 | 1.3 | 331 |
| L840542 | 2.5 | 64.6 | 1195 | 0.16 | 33 | 0.609 | 1.94 | 2760 | 192 | 50.6 | 0.5 | 310 |
| L840543 | 7 | 4.17 | 731 | 0.38 | 29.4 | 0.194 | 18.45 | 142.5 | 34.6 | 30.5 | 4.4 | 102 |
| L840544 | 6 | 6.82 | 528 | 0.93 | 19.2 | 0.247 | 17.5 | 276 | 69.4 | 33.4 | 3.6 | 41 |
| L840545 | 10 | 6.86 | 288 | 0.91 | 34 | 0.158 | 29.9 | 230 | 338 | 30.9 | 5 | 98 |
| L840546 | 2.5 | 3.32 | 315 | 0.21 | 18.1 | 0.142 | 4.33 | 176.5 | 74.1 | 34.4 | 1.6 | 83 |
| L840547 | 2.5 | 9.18 | 246 | 0.15 | 21.4 | 0.085 | 3.21 | 152.5 | 60.4 | 52.6 | 2.8 | 69 |
| K276015 | 19 | 844 | 10000 | 9.9 | 686 | 5 | 0.5 | 159000 | 1010 | 824 | 0.15 | 5980 |
| K276001 | 1 | 1435 | 11.2 | 7.26 | 741 | 7.35 | 0.12 | 214700 | 1680 | 700 | 0.025 | 28300 |
| K276002 | 1 | 562 | 327 | 13.7 | 1325 | 61.2 | 0.15 | 95100 | 653 | 383 | 0.59 | 199000 |
| K276003 | 1 | 869 | 991 | 265 | 2440 | 6.79 | 0.23 | 167000 | 849 | 963 | 0.14 | 41400 |
| G005387 | 1 | 1.1 | 2900 | 0.34 | 94.6 | 0.063 | 1.05 | 116.5 | 5.92 | 120 | 0.63 | 25 |
| G005388 | 0.5 | 0.52 | 997 | 0.15 | 134 | 0.005 | 0.4 | 11 | 1.62 | 46 | 0.55 | 17 |
| G005389 | 2 | 30.4 | 2060 | 42.7 | 262 | 0.906 | 0.47 | 3810 | 35.3 | 42 | 0.26 | 3240 |
| G005390 | 171 | 94 | 10001 | 42.1 | 30.4 | 1.42 | 1.53 | 15350 | 509 | 65 | 0.1 | 802 |
| G005391 | 0.5 | 0.9 | 960 | 0.21 | 176.5 | 0.022 | 0.25 | 51.7 | 1.52 | 106 | 0.51 | 14 |
| G005392 | 1070 | 234 | 10001 | 4.62 | 29.5 | 1.745 | 0.26 | 39500 | 1070 | 169 | 0.15 | 4660 |
| G005393 | 122 | 7.17 | 10001 | 5.68 | 24.6 | 0.295 | 3.73 | 1600 | 307 | 39 | 0.21 | 54 |
| G0557551 | 0.5 | 0.18 | 43.1 | 0.13 | 24.5 | 0.023 | 1.91 | 8.7 | 2.83 | 10 | 0.36 | 197 |
| G0557552 | 0.5 | 0.26 | 46.5 | 0.11 | 24.4 | 0.021 | 2.23 | 14.5 | 3.25 | 12 | 0.39 | 153 |
| G0557553 | 1 | 0.27 | 45.8 | 0.07 | 23.2 | 0.007 | 0.45 | 12.8 | 3.02 | 28 | 0.41 | 26 |
| G0557554 | 39 | 683 | 155000 | 3.62 | 692 | 28.5 | 0.67 | 96400 | 1080 | 557 | 0.11 | 98300 |
| G0557555 | 18 | 119 | 62000 | 0.95 | 93.7 | 1.86 | 0.56 | 18850 | 164 | 99 | 0.25 | 5040 |
| G0557556 | 32 | 1370 | 56200 | 10.15 | 1475 | 18.3 | 0.61 | 216000 | 2050 | 1100 | 0.05 | 67200 |