| Rebel Zone Rock Geochemistry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample # | Au (ppb) | Ag (ppm) | As (ppm) | Bi (ppm) | Cu (ppm) | In (ppm) | Mo (ppm) | Pb (ppm) | Sb (ppm) | Sn (ppm) | W (ppm) | Zn (ppm) |
| K276018 | 8 | 907 | 3030 | 0.35 | 1560 | 0.0025 | 0.17 | 813200 | 719 | 1415 | 0.06 | 438 |
| K276019 | 5 | 175 | 10000 | 2.49 | 3090 | 0.331 | 2.41 | 136000 | 120 | 274 | 0.09 | 9910 |
| K276020 | 2.5 | 11.75 | 738 | 0.28 | 804 | 0.076 | 1.57 | 4970 | 7.12 | 424 | 0.15 | 5790 |
| K276021 | 2.5 | 6.24 | 91 | 0.12 | 43.1 | 0.174 | 0.87 | 4930 | 2.83 | 67 | 0.08 | 3790 |
| J980200 | 100 | 187 | 2880 | 435 | 5250 | 3.67 | 4.63 | 30800 | 107 | 82.3 | 0.67 | 1855 |
| J980201 | 100 | 1.6 | 27 | 0.78 | 30200 | 0.208 | 7.95 | 68.7 | 0.59 | 0.4 | 0.025 | 241 |
| J980202 | 100 | 51.5 | 10001 | 56.7 | 2680 | 13.8 | 16 | 16150 | 76.6 | 46.1 | 0.17 | 40800 |
| J980203 | 100 | 214 | 10001 | 14.1 | 40600 | 67.7 | 7.84 | 1950 | 35.1 | 250 | 0.16 | 32200 |
| J980204 | 100 | 78.7 | 563 | 14.95 | 7750 | 188 | 5.31 | 1810 | 46.9 | 165 | 0.11 | 48100 |
| J980205 | 100 | 307 | 10001 | 534 | 7190 | 25.6 | 4.62 | 70000 | 192 | 501 | 0.38 | 17200 |
| J980206 | 100 | 338 | 10001 | 104 | 1980 | 64.8 | 0.63 | 136500 | 242 | 160 | 0.31 | 11150 |
| J980207 | 100 | 141 | 10001 | 115 | 6380 | 14.5 | 4.55 | 83300 | 83.5 | 74.6 | 0.19 | 18050 |
| J980208 | 100 | 161 | 10001 | 7.05 | 4090 | 6.86 | 2.45 | 60700 | 110 | 78.2 | 0.25 | 19900 |
| J980209 | 100 | 53.8 | 407 | 297 | 1855 | 128.5 | 1.09 | 2120 | 41.2 | 55.2 | 0.29 | 13850 |
| J980210 | 100 | 30.2 | 493 | 187.5 | 9560 | 5.25 | 10.9 | 1255 | 11.3 | 31.9 | 1.36 | 6010 |
| J980211 | 100 | 5.13 | 1600 | 42.6 | 2240 | 4.94 | 0.72 | 252 | 11.2 | 23.1 | 0.06 | 816 |
| J980212 | 100 | 41.1 | 10001 | 37 | 2770 | 7.13 | 3.53 | 4050 | 24.4 | 85.7 | 1.48 | 2000 |
| J980213 | 100 | 27.2 | 2790 | 65.3 | 1710 | 1.93 | 7.08 | 4140 | 14.05 | 54 | 1.21 | 2660 |
| J980214 | 100 | 176 | 399 | 22.9 | 2760 | 124.5 | 3.09 | 38900 | 75.3 | 210 | 0.23 | 8370 |
| J980215 | 100 | 12.05 | 912 | 16.7 | 495 | 2.35 | 0.26 | 506 | 2.98 | 42.4 | 0.11 | 4020 |
| J980216 | 100 | 2.35 | 40.1 | 0.75 | 3100 | 1.78 | 0.81 | 361 | 0.75 | 3.9 | 0.025 | 225 |
| G005394 | 100 | 90 | 67.8 | 54.3 | 1640 | 4.56 | 2.8 | 5170 | 264 | 306 | 0.32 | 8800 |