| Weld Zone Rock Geochemistry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample # | Au (ppb) | Ag (ppm) | As (ppm) | Bi (ppm) | Cu (ppm) | In (ppm) | Mo (ppm) | Pb (ppm) | Sb (ppm) | Sn (ppm) | W (ppm) | Zn (ppm) |
| L840415 | 27 | 104 | 6600 | 65.8 | 461 | 0.128 | 2.77 | 19600 | 163.5 | 71.8 | 1 | 2070 |
| L840417 | 2.5 | 3.66 | 160.5 | 0.4 | 140.5 | 0.034 | 0.64 | 193.5 | 153 | 7.3 | 1.1 | 727 |
| L840418 | 1260 | 1540 | 10001 | 15 | 1440 | 0.0025 | 12.75 | 33900 | 619 | 500.5 | 1.1 | 4090 |
| L840419 | 13 | 10.55 | 520 | 0.67 | 80.5 | 0.034 | 0.81 | 573 | 52 | 18.3 | 1.1 | 1300 |
| L840461 | 15 | 222 | 790 | 293 | 33.2 | 0.006 | 8.44 | 5230 | 38.8 | 19.4 | 0.3 | 107 |
| L840462 | 2.5 | 1.02 | 36.4 | 0.65 | 35 | 0.012 | 28.4 | 23.1 | 10.8 | 0.9 | 0.7 | 13 |
| L840463 | 2.5 | 1.74 | 58.8 | 1.2 | 91.4 | 0.012 | 27.4 | 39.2 | 4.45 | 1.3 | 0.9 | 29 |
| L840464 | 2.5 | 66.4 | 89.4 | 26 | 1890 | 0.199 | 66 | 3090 | 67.6 | 22.6 | 0.7 | 2090 |
| L840465 | 2.5 | 1.53 | 6.7 | 2.28 | 11.1 | 0.092 | 1.03 | 260 | 17.35 | 5.8 | 0.4 | 147 |
| L840466 | 2.5 | 2.09 | 37.9 | 0.54 | 61.7 | 0.018 | 22.4 | 56.1 | 21.7 | 1.3 | 0.9 | 37 |
| L840467 | 2.5 | 0.78 | 18.9 | 0.23 | 63.6 | 0.032 | 39.6 | 21.7 | 10.3 | 2.4 | 0.6 | 20 |
| L840468 | 2.5 | 1.12 | 4.7 | 0.42 | 47.3 | 0.016 | 31.5 | 22.6 | 9.5 | 1.4 | 0.8 | 174 |
| L840469 | 2.5 | 0.51 | 7.4 | 0.18 | 11.8 | 0.019 | 1.77 | 13.7 | 6.44 | 1.6 | 0.8 | 68 |
| L840470 | 2.5 | 0.87 | 28.9 | 0.21 | 6.6 | 0.01 | 2.56 | 12.4 | 7.72 | 1 | 0.9 | 14 |
| L840471 | 2.5 | 0.54 | 13.4 | 0.13 | 27.4 | 0.021 | 30.4 | 19.3 | 10.15 | 0.9 | 0.7 | 176 |
| L840472 | 2.5 | 0.15 | 9.2 | 0.16 | 12.9 | 0.007 | 1.59 | 10.1 | 3.8 | 1.5 | 0.1 | 42 |
| L840473 | 5 | 1.05 | 1390 | 0.12 | 55.1 | 0.022 | 17.55 | 28 | 14.6 | 0.9 | 0.6 | 532 |
| L840474 | 2.5 | 0.76 | 19.8 | 0.07 | 41.6 | 0.022 | 19.75 | 13 | 6.13 | 0.6 | 0.4 | 316 |
| L840475 | 5 | 0.67 | 21.9 | 0.17 | 70.6 | 0.028 | 22.5 | 17.7 | 9.23 | 1.2 | 0.6 | 1650 |
| L840476 | 2.5 | 10.5 | 11.1 | 0.09 | 326 | 0.12 | 30.5 | 4040 | 16.1 | 10.7 | 0.4 | 1460 |
| L840477 | 2.5 | 73.9 | 75.6 | 12.65 | 1485 | 0.729 | 179.5 | 3410 | 30.7 | 20 | 1.1 | 1400 |
| L840478 | 73 | 86 | 10001 | 2.89 | 681 | 0.025 | 2.37 | 7330 | 257 | 103 | 1.1 | 1520 |
| L840479 | 13 | 10.05 | 1605 | 0.66 | 197 | 0.02 | 2.28 | 1730 | 78.4 | 34.1 | 0.9 | 990 |
| L840480 | 2.5 | 11.4 | 808 | 0.51 | 117 | 0.018 | 0.76 | 1120 | 52.6 | 23.2 | 0.9 | 1180 |
| L840481 | 2.5 | 0.7 | 28.6 | 0.23 | 30.9 | 0.014 | 23.8 | 40.3 | 11.45 | 1 | 0.5 | 281 |
| L840482 | 2.5 | 51.1 | 287 | 0.1 | 239 | 0.039 | 19.65 | 5160 | 144.5 | 41.4 | 0.6 | 244 |
| L840483 | 49 | 165 | 250 | 15.25 | 2780 | 0.514 | 45.8 | 34900 | 826 | 13.2 | 7.3 | 1720 |
| K191838 | 21 | 130 | 2600 | 0.77 | 479 | 0.041 | 95.2 | 19750 | 139 | 49 | 0.4 | 835 |
| K191839 | 2.5 | 3.76 | 2.5 | 1.32 | 95.8 | 0.103 | 19.85 | 510 | 9.1 | 8 | 0.7 | 253 |
| K191840 | 2.5 | 151 | 1270 | 0.85 | 521 | 0.024 | 81.4 | 13550 | 107.5 | 82 | 3.2 | 765 |
| K191841 | 5 | 196 | 1320 | 1.54 | 374 | 0.021 | 100 | 19950 | 311 | 47 | 0.5 | 773 |
| K191842 | 8 | 220 | 2640 | 0.83 | 1835 | 0.078 | 90.6 | 41300 | 356 | 145 | 0.6 | 4920 |
| K191843 | 2.5 | 82.1 | 908 | 0.38 | 516 | 0.027 | 34 | 9640 | 175.5 | 19 | 1.3 | 5250 |
| M676034 | 2.5 | 1.35 | 20.5 | 0.36 | 46 | 0.103 | 33.4 | 76.5 | 9.41 | 1.1 | 0.7 | 618 |
| M676035 | 5 | 3.26 | 26.5 | 0.64 | 48.8 | 0.079 | 22.8 | 179.5 | 13.65 | 0.8 | 0.7 | 534 |
| M676036 | 9 | 269 | 37.5 | 99.2 | 2410 | 2.01 | 35.2 | 44300 | 267 | 24 | 0.6 | 2340 |
| M676037 | 5 | 108 | 163.5 | 24.4 | 1770 | 0.775 | 57.9 | 18800 | 170 | 8 | 0.7 | 2550 |
| K191844 | 2.5 | 1.64 | 45.2 | 0.16 | 32.4 | 0.041 | 14.45 | 273 | 9.44 | 7 | 0.7 | 126 |
| K191845 | 9 | 52.3 | 10001 | 1.51 | 1340 | 0.075 | 10.9 | 18000 | 519 | 35 | 2.2 | 5170 |
| K191846 | 139 | 366 | 10001 | 0.8 | 2960 | 0.496 | 20.5 | 24400 | 314 | 73 | 1.5 | 1700 |
| K191847 | 107 | 476 | 10001 | 9.61 | 2700 | 0.337 | 56 | 97900 | 493 | 177 | 1.4 | 4810 |
| K191848 | 0 | 7.03 | 2610 | 0.16 | 63.8 | 0.042 | 2.33 | 587 | 6.79 | 2.5 | 1 | 95 |
| K191849 | 5 | 189 | 417 | 27 | 1795 | 1.125 | 32.4 | 24900 | 100.5 | 20 | 0.6 | 1160 |
| K191850 | 2.5 | 211 | 297 | 24.6 | 765 | 0.443 | 30.8 | 18300 | 91.1 | 15 | 0.7 | 633 |
| K191851 | 2.5 | 71.5 | 52.7 | 18.95 | 466 | 0.204 | 37.7 | 8770 | 55.8 | 12 | 0.7 | 1240 |
| K191852 | 23 | 353 | 61.4 | 117.5 | 4410 | 2.3 | 77.3 | 6450 | 350 | 22 | 1.6 | 3350 |
| K191853 | 2.5 | 23.3 | 43.3 | 2.65 | 315 | 0.048 | 33.1 | 3580 | 20.5 | 8 | 1 | 1480 |
| K191854 | 2.5 | 10.7 | 36.7 | 1.96 | 166.5 | 0.12 | 46 | 1825 | 24.4 | 11 | 0.7 | 1620 |
| K191855 | 2.5 | 14.1 | 20.3 | 0.59 | 328 | 0.141 | 22.8 | 3730 | 24.9 | 13 | 0.3 | 3880 |
| K191856 | 2.5 | 13.15 | 49.3 | 0.33 | 192 | 0.098 | 51.2 | 2890 | 28 | 12 | 0.5 | 3580 |
| K191857 | 2.5 | 2.91 | 94.3 | 0.1 | 78 | 0.027 | 22.8 | 1415 | 12.85 | 6 | 0.7 | 2810 |
| K191860 | 8 | 292 | 69.6 | 54.2 | 1945 | 1.64 | 52.8 | 27800 | 159 | 20 | 1.1 | 1580 |
| M676041 | 2.5 | 0.8 | 437 | 0.26 | 30 | 0.026 | 8.65 | 46.9 | 8.88 | 8 | 0.4 | 233 |
| K191858 | 2.5 | 115 | 122.5 | 172.5 | 2660 | 2.21 | 419 | 7800 | 51 | 32 | 1.6 | 2090 |
| K191859 | 5 | 86.7 | 114.5 | 39.2 | 1620 | 0.433 | 159.5 | 6660 | 42.9 | 21 | 0.6 | 3560 |
| M676042 | 13 | 173 | 33.1 | 166.5 | 2480 | 1.25 | 509 | 11600 | 55.5 | 129 | 1.7 | 925 |
| L840565 | 2.5 | 1.36 | 20.6 | 0.5 | 62.8 | 0.015 | 33 | 111.5 | 17 | 1 | 1.2 | 389 |
| L840566 | 6 | 1.72 | 27.9 | 0.52 | 30.8 | 0.022 | 32.4 | 85.7 | 18.8 | 1.1 | 1.8 | 160 |
| L840567 | 2.5 | 1.12 | 26.8 | 0.39 | 50.9 | 0.019 | 23.8 | 54.3 | 23 | 1 | 1.1 | 788 |
| L840577 | 2.5 | 1.8 | 120 | 0.18 | 63.8 | 0.024 | 9.85 | 650 | 20.6 | 10.4 | 0.8 | 4080 |
| L840568 | 2.5 | 0.69 | 506 | 1.21 | 99.6 | 0.017 | 4.22 | 350 | 21.4 | 2.7 | 0.4 | 2000 |
| L840569 | 290 | 188 | 10001 | 0.26 | 1380 | 0.524 | 15.4 | 13600 | 373 | 27.3 | 0.5 | 542 |
| L840570 | 123 | 249 | 10001 | 0.24 | 1090 | 0.341 | 9.75 | 21400 | 334 | 40.1 | 0.4 | 610 |
| L840571 | 2.5 | 6.71 | 928 | 1.01 | 596 | 0.066 | 6.34 | 696 | 17 | 10.7 | 0.4 | 771 |
| L840572 | 2.5 | 1.83 | 429 | 1.21 | 343 | 0.043 | 3.26 | 1390 | 60.6 | 8.2 | 6.8 | 811 |
| L840573 | 2.5 | 5.52 | 235 | 0.9 | 127 | 0.027 | 10.85 | 705 | 18.35 | 5.3 | 1.7 | 524 |
| L840575 | 65 | 3170 | 139.5 | 28 | 9030 | 1.045 | 16.8 | 602900 | 2420 | 718 | 0.1 | 1760 |
| L840574 | 40 | 939 | 754 | 15.8 | 2290 | 0.346 | 6.71 | 84100 | 779 | 762 | 0.1 | 766 |
| L840576 | 31 | 314 | 346 | 21.9 | 13800 | 1.48 | 13.1 | 79200 | 866 | 187 | 1.1 | 635 |
| L840578 | 12 | 216 | 475 | 5.35 | 962 | 0.136 | 4.11 | 18400 | 442 | 53.1 | 0.5 | 1400 |
| L840579 | 50 | 1410 | 1070 | 29.8 | 1995 | 0.238 | 13.35 | 151500 | 1260 | 424 | 0.3 | 661 |
| L840580 | 31 | 671 | 2080 | 15.05 | 1200 | 0.199 | 4.38 | 40600 | 555 | 721 | 0.2 | 593 |
| L840581 | 17 | 367 | 1375 | 14.1 | 1110 | 0.222 | 7.51 | 40900 | 473 | 140 | 0.5 | 946 |
| L840582 | 20 | 251 | 3310 | 12.05 | 1910 | 0.134 | 12.7 | 24900 | 475 | 100.5 | 0.9 | 841 |
| L840583 | 99 | 4120 | 698 | 107 | 4720 | 0.681 | 8.5 | 481000 | 2770 | 1580 | 0.1 | 166 |
| L840584 | 21 | 286 | 619 | 6.46 | 3280 | 0.306 | 22.2 | 21700 | 412 | 198.5 | 1 | 678 |
| L840585 | 7 | 61.9 | 249 | 0.69 | 1295 | 0.169 | 74.6 | 16050 | 131 | 21.6 | 0.7 | 387 |
| L840586 | 2.5 | 5.15 | 230 | 0.53 | 48.3 | 0.029 | 6.48 | 489 | 31.6 | 9.1 | 0.7 | 2490 |
| L840587 | 2.5 | 2.75 | 1370 | 0.59 | 156.5 | 0.026 | 11 | 662 | 119 | 5.6 | 1 | 8090 |
| L840588 | 2.5 | 2.62 | 175.5 | 1.03 | 56.7 | 0.024 | 2.52 | 612 | 57.8 | 5.8 | 0.9 | 1680 |
| L840589 | 114 | 3160 | 527 | 145 | 9990 | 0.36 | 10.7 | 409900 | 2630 | 772 | 0.05 | 203 |
| L840591 | 393 | 1655 | 1245 | 99.4 | 9420 | 0.309 | 9.3 | 181500 | 2760 | 709 | 0.1 | 158 |
| L840590 | 2.5 | 9.68 | 2810 | 1.09 | 118.5 | 0.103 | 16.15 | 1170 | 26.7 | 23.8 | 0.4 | 71 |
| L840597 | 7 | 21.4 | 1790 | 4.67 | 356 | 0.026 | 10.2 | 5760 | 51.4 | 10.8 | 1.2 | 241 |
| L840598 | 12 | 674 | 462 | 746 | 3400 | 0.359 | 21.2 | 78700 | 324 | 55.2 | 0.6 | 1380 |
| L840599 | 2.5 | 16.3 | 38.5 | 36.7 | 184.5 | 0.011 | 19.4 | 1010 | 30 | 7.3 | 1.3 | 196 |
| M676043 | 2.5 | 0.46 | 6 | 0.76 | 76.2 | 0.025 | 16.75 | 20.9 | 3.82 | 1.5 | 0.5 | 37 |