| Zeno Zone Rock Geochemistry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample # | Au (ppb) | Ag (ppm) | As (ppm) | Bi (ppm) | Cu (ppm) | In (ppm) | Mo (ppm) | Pb (ppm) | Sb (ppm) | Sn (ppm) | W (ppm) | Zn (ppm) |
| M676012 | 2.5 | 0.83 | 36.5 | 0.29 | 124 | 0.051 | 3.04 | 6.5 | 1.22 | 4.7 | 0.7 | 195 |
| M676013 | 2.5 | 0.72 | 27.4 | 4.99 | 53.7 | 0.025 | 3.87 | 15.8 | 10.6 | 2.1 | 0.7 | 97 |
| M676014 | 2.5 | 1.01 | 82.7 | 2.33 | 129.5 | 0.046 | 16.85 | 20.4 | 7.53 | 20 | 1.3 | 289 |
| M676015 | 2.5 | 0.47 | 13.6 | 2.54 | 30.7 | 0.014 | 0.63 | 7.7 | 10.55 | 1.1 | 0.9 | 50 |
| M676016 | 6 | 0.64 | 9.4 | 0.52 | 83.2 | 0.049 | 8.46 | 16.2 | 11.05 | 1.6 | 0.9 | 208 |
| M676017 | 13 | 1.29 | 22.9 | 2.56 | 103.5 | 0.031 | 6.62 | 32.6 | 54.4 | 1.7 | 0.6 | 105 |
| M676018 | 5 | 1.09 | 19.4 | 0.62 | 99.9 | 0.171 | 9.07 | 18.9 | 33.6 | 1.5 | 1 | 482 |
| M676019 | 2.5 | 0.56 | 131 | 2.04 | 57 | 0.006 | 13.6 | 10.1 | 7.36 | 5.8 | 1 | 47 |
| M676020 | 2.5 | 0.82 | 44.2 | 3.53 | 62.4 | 0.012 | 7.57 | 11.6 | 6.97 | 0.7 | 0.9 | 50 |
| M676021 | 7 | 0.67 | 7.7 | 0.78 | 95.2 | 0.031 | 6.22 | 29.3 | 32.1 | 1.6 | 0.7 | 74 |
| M676022 | 12 | 1.01 | 10001 | 1.78 | 14.8 | 0.159 | 0.79 | 41.9 | 55.5 | 48.1 | 4.7 | 45 |
| M676023 | 40 | 94 | 10001 | 135 | 1565 | 1.45 | 1.28 | 2140 | 134 | 2490 | 480 | 188 |
| M676024 | 12 | 76.2 | 10001 | 121.5 | 1080 | 1.12 | 0.48 | 919 | 115.5 | 1925 | 44.7 | 116 |
| M676138 | 2.5 | 7.78 | 25.5 | 2.04 | 172.5 | 0.406 | 0.38 | 1245 | 6.58 | 331 | 47.6 | 1140 |
| M676139 | 2.5 | 0.74 | 15.7 | 11.45 | 33.3 | 0.012 | 1.87 | 13 | 10.65 | 3 | 1.3 | 55 |
| M676140 | 5 | 1.14 | 26.8 | 0.36 | 79 | 0.015 | 20.3 | 24.5 | 13.55 | 20.7 | 1.5 | 84 |
| M676141 | 6 | 0.94 | 23.3 | 0.2 | 112 | 0.166 | 4.16 | 14.3 | 30.7 | 3.5 | 1.5 | 944 |
| M676142 | 208 | 130 | 10001 | 429 | 15.8 | 0.164 | 1.17 | 3820 | 229 | 42.5 | 67 | 27 |
| M676143 | 189 | 137 | 10001 | 357 | 8.5 | 0.084 | 1.02 | 5720 | 292 | 18 | 50.9 | 12 |
| M676144 | 166 | 77.7 | 10001 | 521 | 20.2 | 0.283 | 1.57 | 944 | 227 | 27.6 | 25.9 | 22 |
| M676145 | 172 | 241 | 10001 | 515 | 30.9 | 0.906 | 0.68 | 11150 | 318 | 50.8 | 74.4 | 162 |
| M676146 | 2.5 | 2.14 | 1550 | 4.34 | 5.2 | 0.06 | 0.35 | 68.1 | 8.6 | 69.9 | 1.9 | 15 |
| M676147 | 2.5 | 5.76 | 6270 | 8.07 | 13.5 | 0.625 | 0.5 | 553 | 115.5 | 128 | 16.2 | 233 |
| M676148 | 138 | 149 | 10001 | 380 | 237 | 1.84 | 0.62 | 5460 | 423 | 236 | 78 | 730 |
| M676204 | 2.5 | 0.29 | 67.2 | 0.42 | 20.8 | 0.074 | 0.51 | 27.1 | 3.37 | 4.5 | 0.7 | 64 |
| M676205 | 2.5 | 0.08 | 34.4 | 0.14 | 15.5 | 0.066 | 0.63 | 12.4 | 1.01 | 13 | 0.7 | 92 |
| M676206 | 2.5 | 0.35 | 42.9 | 0.33 | 93 | 0.029 | 0.43 | 118.5 | 2.42 | 102 | 3.9 | 154 |
| M676207 | 2.5 | 0.31 | 98.3 | 0.48 | 28.4 | 0.069 | 0.57 | 66.4 | 0.94 | 18.1 | 2.4 | 162 |
| M676149 | 59 | 17.65 | 10001 | 158 | 10.9 | 0.172 | 0.78 | 405 | 116.5 | 35 | 212 | 14 |
| M676150 | 36 | 24.1 | 10001 | 83.4 | 18.9 | 0.192 | 0.7 | 1395 | 96 | 57.5 | 91.1 | 40 |
| M676151 | 95 | 54.7 | 10001 | 389 | 382 | 0.38 | 1.08 | 1055 | 89.9 | 25.3 | 900 | 89 |
| M676152 | 35 | 53.8 | 10001 | 212 | 24.9 | 0.194 | 0.49 | 1610 | 441 | 101.5 | 86 | 57 |
| M676153 | 26 | 7.55 | 10001 | 74.7 | 204 | 0.088 | 4.89 | 167 | 16.8 | 41.1 | 28.1 | 75 |
| M676154 | 35 | 11.05 | 10001 | 71.5 | 12.4 | 0.075 | 0.41 | 485 | 30.4 | 30.6 | 177.5 | 28 |
| M676155 | 11 | 1.01 | 10001 | 15.25 | 4.2 | 0.023 | 0.33 | 32.7 | 18.5 | 9 | 8 | 7 |
| M676156 | 73 | 55.5 | 10001 | 263 | 62.8 | 0.249 | 0.73 | 1185 | 51.7 | 34.7 | 110 | 132 |
| M676157 | 2.5 | 9.58 | 10001 | 16.15 | 435 | 0.763 | 0.51 | 545 | 11.7 | 184.5 | 173 | 212 |
| M676158 | 8 | 62.7 | 10001 | 116.5 | 4330 | 5.03 | 1.5 | 1550 | 49.6 | 394 | 210 | 762 |
| M676159 | 6 | 126 | 10001 | 98.3 | 1030 | 6.48 | 1.59 | 14950 | 176.5 | 2530 | 4 | 463 |
| M676160 | 2.5 | 0.63 | 299 | 0.61 | 14.9 | 0.059 | 0.22 | 38.7 | 11.15 | 19.6 | 1.2 | 49 |
| M676161 | 2.5 | 1.63 | 70 | 0.3 | 201 | 0.05 | 13 | 21.9 | 13.65 | 8 | 1.5 | 385 |
| I078445 | 2.5 | 0.41 | 67.9 | 0.25 | 37.2 | 0.022 | 0.48 | 14.8 | 10.75 | 2.5 | 0.4 | 66 |
| I078446 | 8 | 0.82 | 18.7 | 0.22 | 117.5 | 0.021 | 1.84 | 15.7 | 18.45 | 2.5 | 0.31 | 124 |
| I078447 | 2.5 | 6.16 | 2040 | 1.48 | 95.4 | 0.098 | 2.17 | 543 | 18.15 | 54 | 0.54 | 517 |
| I078448 | 6 | 0.88 | 9.6 | 2.73 | 118 | 0.037 | 1.35 | 14.3 | 4.33 | 2.5 | 0.54 | 100 |
| I078449 | 35 | 1.48 | 10000 | 1.48 | 111 | 0.025 | 1.05 | 11.5 | 381 | 2.5 | 0.19 | 44 |
| I078450 | 2.5 | 0.96 | 29.5 | 0.96 | 119.5 | 0.038 | 5.69 | 14.1 | 5.58 | 2.5 | 0.36 | 253 |
| I358086 | 5 | 3.43 | 643 | 2.18 | 348 | 0.344 | 0.57 | 55.8 | 8.52 | 11 | 0.32 | 389 |
| I358089 | 324 | 191 | 10000 | 506 | 10.4 | 0.178 | 0.76 | 3330 | 185 | 30 | 0.77 | 13 |
| I358090 | 25 | 49.8 | 10000 | 104 | 197 | 0.356 | 0.82 | 1680 | 272 | 295 | 2.25 | 31 |
| I358091 | 2.5 | 2.14 | 1520 | 4.41 | 67.2 | 0.04 | 0.65 | 44 | 3.04 | 8 | 0.16 | 56 |
| I358092 | 16 | 1.56 | 2850 | 3.29 | 151.5 | 0.039 | 35.9 | 42.1 | 5.07 | 13 | 0.62 | 126 |
| I358095 | 67 | 24 | 10000 | 54.7 | 12.4 | 0.235 | 1.33 | 523 | 74.9 | 34 | 72.3 | 49 |
| I358096 | 7 | 37.3 | 10000 | 18.55 | 78.4 | 0.043 | 0.45 | 3390 | 1630 | 232 | 0.33 | 110 |
| G0557557 | 1 | 2.79 | 310 | 0.07 | 19.2 | 0.037 | 8.11 | 340 | 10 | 2.5 | 0.41 | 113 |
| G0557558 | 2 | 27.4 | 803 | 1.92 | 163 | 0.358 | 9.96 | 3710 | 30.5 | 26 | 0.46 | 1280 |