| Sample Number | Cu (%) | Au (g/t) | Ag (g/t) | Mo (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KHM17 | 0.26 | n/a | 4.8 | n/a |
| KHM34 | 0.04 | n/a | 4.1 | n/a |
| KHM44 | 0.13 | n/a | 4.1 | n/a |
| KHM50 | 0.28 | n/a | 4.1 | n/a |
| KHM52 | 0.18 | n/a | 4.1 | n/a |
| KHM53 | 0.01 | n/a | 1.4 | n/a |
| KHM71 | 0.41 | n/a | 4.1 | n/a |
| BR015 | 0.92 | 0.60 | 3.7 | n/a |
| BR016 | 0.24 | 0.35 | 1.3 | n/a |
| BR017 | 0.18 | 0.23 | 2.0 | n/a |
| BR018 | 0.28 | 4.79 | 195.7 | n/a |
| BR019 | 1.85 | 0.38 | 14.3 | n/a |
| BR020 | 0.67 | 0.91 | 6.7 | n/a |
| BR023 | 0.63 | 0.79 | 25.3 | n/a |
| JR003 | 0.30 | 0.04 | 3.3 | n/a |
| JR013 | 0.51 | 0.06 | 10.5 | n/a |
| JR016 | 1.23 | 0.05 | 10.0 | n/a |
| JR031 | 0.04 | 0.15 | 0.7 | n/a |
| JR033 | 0.14 | 0.09 | 0.6 | n/a |
| JR035 | 0.14 | 0.12 | 0.8 | n/a |
| JR036 | 0.10 | 0.10 | 0.3 | n/a |
| SR014 | 1.98 | 0.17 | 3.0 | n/a |
| SR018 | 0.21 | 0.88 | 6.1 | n/a |
| MT005 | 1.10 | 0.32 | 39.6 | n/a |
| MT010 | 0.24 | 0.06 | 3.1 | n/a |
| MT013 | 0.03 | 0.26 | 0.8 | n/a |
| MT017 | 0.16 | 0.02 | 1.5 | n/a |
| SR001 | 0.39 | 0.05 | 3.8 | n/a |
| LW001 | 0.83 | 2.59 | 38 | n/a |
| LW002 | 0.22 | 2.71 | 87.5 | n/a |
| LW003 | 1.95 | 0.01 | 2.3 | n/a |
| 96A001 | 0.56 | 0.03 | 4.6 | n/a |
| 96A002 | 0.03 | 1.30 | 0.2 | n/a |
| D096001 | 0.21 | 0.02 | 0.8 | 23 |
| LW96R029 | 0.72 | 0.57 | 2.4 | 209 |
| LW96R030 | 0.47 | 0.52 | 1.6 | 5 |
| LW96043 | 0.15 | 0.03 | 1.9 | 1 |
| LW96045 | 0.79 | 0.03 | 4.1 | 31 |
| LW96050 | 0.10 | 0.03 | 0.9 | 2 |
| MB09 | 0.07 | 0.12 | 0.4 | 24 |
| 101020 | 1.91 | 0.03 | 3.2 | 8 |
| 101025 | 0.60 | 0.05 | 9.2 | 43 |
| 102031 | 1.15 | 0.61 | 9.1 | 160 |
| 131334 | 0.47 | 0.08 | 1.9 | 211 |
| 131336 | 0.21 | 0.02 | 1.8 | 129 |
| 131337 | 0.80 | 0.03 | 2.0 | 71 |
| 131325 | 2.10 | 0.06 | 8.2 | 31 |
| 132338 | 0.23 | 0.08 | 0.6 | 4 |
| 131340 | 0.92 | 0.47 | 25.0 | 38 |
| 131341 | 1.07 | 0.40 | 2.4 | 6 |
| 131343 | 0.39 | 1.21 | 3.6 | 3 |
| 131344 | 0.53 | 1.44 | 4.3 | 5 |
| M01-02 | 0.49 | 0.24 | 2.3 | 0 |
| M01-03 | 1.68 | 0.05 | 1.5 | 0 |
| M676362 | 1.32 | 0.11 | 5.09 | 29 |