| Sample Number | Mineralized Zone | Cu (%) | Au (g/t) | Ag (g/t) | Mo (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KHM17 | Cliff | 0.26 | n/a | 4.8 | n/a |
| KHM34 | Cliff | 0.04 | n/a | 4.1 | n/a |
| BR020 | Cliff | 0.67 | 0.91 | 6.7 | n/a |
| JR031 | Cliff | 0.04 | 0.15 | 0.7 | n/a |
| JR035 | Cliff | 0.14 | 0.12 | 0.8 | n/a |
| JR036 | Cliff | 0.10 | 0.10 | 0.3 | n/a |
| SR018 | Cliff | 0.21 | 0.88 | 6.1 | n/a |
| LW96043 | Cliff | 0.15 | 0.03 | 1.9 | 1 |
| LW96045 | Cliff | 0.79 | 0.03 | 4.1 | 31 |
| LW96050 | Cliff | 0.10 | 0.03 | 0.9 | 2 |
| 131334 | Cliff | 0.47 | 0.08 | 1.9 | 211 |
| 29288* | Cliff | 0.21 | 0.03 | n/a | n/a |
| BR023 | JL | 0.63 | 0.79 | 25.3 | n/a |
| JL033 | JL | 0.14 | 0.09 | 0.6 | n/a |
| 29330* | New | 0.35 | 2.00 | 6.0 | 125 |
| KHM44 | TA | 0.13 | n/a | 4.1 | n/a |
| KHM50 | TA | 0.28 | n/a | 4.1 | n/a |
| KHM52 | TA | 0.18 | n/a | 4.1 | n/a |
| KHM53 | TA | 0.01 | n/a | 1.4 | n/a |
| BR019 | TA | 1.85 | 0.38 | 14.3 | n/a |
| 131340 | TA | 0.92 | 0.47 | 25.0 | 38 |
| 131341 | TA | 1.07 | 0.40 | 2.4 | 6 |
| 131343 | TA | 0.39 | 1.21 | 3.6 | 3 |
| 131344 | TA | 0.53 | 1.44 | 4.3 | 5 |
| BR017 | X | 0.18 | 0.23 | 2.0 | n/a |
| BR018 | X | 0.28 | 4.79 | 195.7 | n/a |
| SR014 | X | 1.98 | 0.17 | 3.0 | n/a |
| SR001 | X | 0.39 | 0.05 | 3.8 | n/a |
| LW001 | X | 0.83 | 2.59 | 38 | n/a |
| LW002 | X | 0.22 | 2.71 | 87.5 | n/a |
| LW003 | X | 1.95 | 0.01 | 2.3 | n/a |
| 96A001 | X | 0.56 | 0.03 | 4.6 | n/a |
| 96A002 | X | 0.03 | 1.30 | 0.2 | n/a |
| D096001 | X | 0.21 | 0.02 | 0.8 | 23 |
| 101020 | X | 1.91 | 0.03 | 3.2 | 8 |
| 102031 | X | 1.15 | 0.61 | 9.1 | 160 |
| 131325 | X | 2.10 | 0.06 | 8.2 | 31 |
| M01-02 | X | 0.49 | 0.24 | 2.3 | 0 |
| M01-03 | X | 1.68 | 0.05 | 1.5 | 0 |
| 29227* | X | 0.20 | 0.07 | 3.05 | n/a |
| 29228* | X | 0.17 | 0.61 | 12.5 | 53 |
| 29264* | X | 0.66 | 0.05 | 7.0 | 90 |
| 29296* | X | 0.18 | 0.03 | 1.3 | 13 |
| 29297* | X | 0.22 | 0.10 | 2.9 | 75 |
| 29298* | X | 0.16 | 0.05 | 3.3 | 31 |
| 29299* | X | 0.62 | 0.14 | 14.0 | 350 |
| 29300* | X | 0.33 | 0.70 | 8.0 | 39 |
| 49844* | X | 0.43 | 0.07 | 3.3 | 790 |
| 49845* | X | 0.14 | 0.04 | 3.2 | 200 |
| 29244* | WMS | 0.28 | 0.09 | 2.8 | 69 |
| 49872* | WMS | 0.30 | 0.18 | 1.5 | 6 |
| BR015 | WMS | 0.92 | 0.60 | 3.7 | n/a |
| BR016 | WMS | 0.24 | 0.35 | 1.3 | n/a |
| LW96R029 | WMS | 0.72 | 0.57 | 2.4 | 209 |
| LW96R030 | WMS | 0.47 | 0.52 | 1.6 | 5 |
| JR003 | Moon Knob | 0.30 | 0.04 | 3.3 | n/a |
| JR013 | Moon Knob | 0.51 | 0.06 | 10.5 | n/a |
| JR016 | Moon Knob | 1.23 | 0.05 | 10.0 | n/a |
| MT005 | Moon Knob | 1.10 | 0.32 | 39.6 | n/a |
| MT010 | Moon Knob | 0.24 | 0.06 | 3.1 | n/a |
| MT013 | Moon Knob | 0.03 | 0.26 | 0.8 | n/a |
| MT017 | Moon Knob | 0.16 | 0.02 | 1.5 | n/a |
| 101025 | Moon Knob | 0.60 | 0.05 | 9.2 | 43 |
| 131336 | Moon Knob | 0.21 | 0.02 | 1.8 | 129 |
| 131337 | Moon Knob | 0.80 | 0.03 | 2.0 | 71 |
| 132338 | Moon Knob | 0.23 | 0.08 | 0.6 | 4 |
| 29306* | Moon Knob | 0.66 | 0.04 | 13.0 | 960 |
| 29308* | Moon Knob | 0.09 | 0.01 | 5.0 | 4400 |
| KHM71 | Unnamed | 0.41 | n/a | 4.1 | n/a |
| MB09 | Unnamed | 0.07 | 0.12 | 0.4 | 24 |